| 製品説明書 製品名 | グランフロン中塗Ｅ |  |
| --- | --- | --- |

| 適合規格 | 社内規格 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特長 | - 旧塗膜を選ばないので塗替えに最適です。 ２）外気温に関係なく使用でき、低温時の表面乾燥性が優れています。 ３）耐久性が優れています。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 推奨用途 | 各種タンク、プラント、一般鉄骨等の中塗り |  |  |  |  |  |  |  |
| 荷姿 | １８㎏セット【Ａ（主剤）：Ｂ（硬化剤）＝16.2kg:1.8kg】 |  |  |  |  |  |  | 労働安全衛生規則による表示の種別 |
| 混合比 | Ａ（主剤）：Ｂ（硬化剤）＝９：１（重量比） |  |  |  |  |  |  | Ａ(主 剤）：ＳＤＳ参照 Ｂ(硬化剤）：ＳＤＳ参照 |
| 色相 | 白・淡彩色 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乾燥時間 |  | ５℃ |  |  | ２３℃ |  | ３０℃ |  |
|  | 指触 | ４時間 |  |  | １時間 |  | ０．５時間 |  |
|  | 硬化 | １６時間 |  |  | ６時間 |  | ４時間 |  |
| 塗装間隔 | 下限 | ２４時間 |  |  | １６時間 |  | １２時間 |  |
|  | 上限 | １０日 |  |  | １０日 |  | １０日 | 消防法による表示 |
| 可使時間 |  | ８時間 |  |  | ５時間 |  | ３時間 | Ａ(主 剤)：指定可燃物（可燃性液体類） Ｂ(硬化剤)：第四類第二石油類 |
| 塗装方法 | エアレス |  |  |  |  | はけ・ローラー |  |  |
| 標準塗付量 | １７０ｇ／㎡ |  |  |  |  | １４０ｇ／㎡ |  | 有機溶剤中毒予防規則の種別 |
| 標準乾燥膜厚 | ３０μｍ |  |  |  |  | ３０μｍ |  | Ａ(主 剤)：第３種有機溶剤等 Ｂ(硬化剤)：第３種有機溶剤等 |
| ウェット膜厚 | ６１μｍ |  |  |  |  | ６１μｍ |  |  |
| 希釈剤 | ペイントシンナー |  |  |  |  |  |  | 毒物および劇物取締法による表示 |
| 希釈率 | エアレス：０～１０％ はけ・ローラー：０～５％ |  |  |  |  |  |  | ― |
| 塗料密度 | １．３５ｇ／ml （混合物）（白） |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用上の注意事項 | - 製品説明書に示された可使時間を厳守してください。 - エポキシ樹脂塗料の取扱基準により注意して取り扱ってください。 - 塗料器具類の洗浄にはラッカーシンナー等の溶解性の高いシンナーで行うと容易に洗浄できます。 - 塗料缶に表示している安全衛生上の注意事項を確認の上、ご使用ください。 - 引火点、発火点、爆発限界等は、ＳＤＳをご参照ください。 |  |  |  |  |  |  |  |
| エアレス塗装条件 | 吐出圧：１０～１５ＭＰａ |  |  |  |  |  |  | チップNo.: １６３－５１５，５１７ |
|  | ノズルチップ流出量（ｍｌ／ｍｉｎ）：１０００～１４００ |  |  |  |  |  |  |  |
| 適合する主な 下塗塗料および 上塗塗料 | 下 塗 |  | ニューエポ２１プライマー、ニューエポ２１ＨＢプライマー、タイトプライマー、 |  |  |  |  |  |
|  | 上 塗 |  | グランフロンＥＸ |  |  |  |  |  |
| ＴＯＨＰＥ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ２０２４．９ |  |  |  |  |

組成表・試験成績表

株式会社トウペ

| 商品名 | グランフロン中塗Ｅ |
| --- | --- |
| 規格 | 社 内 規 格 |

| 組成 （白） | 成分 |  | ％（重量比） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ（主剤） Ｂ（硬化剤） | 着色顔料 体質顔料 エポキシ樹脂ワニス 安定剤 溶剤 変性ポリアミン樹脂ワニス | １８．０ ３０．０ ３１．５ ２．０ ８．５ １０．０ |  |
|  | 合計 |  | １００．０ |  |

| 試験結果 |  |  | 下記数値は実績値に基づいた標準値です |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  |  | 結 果 | 規格 |
|  | 容器の中での状態 |  | 合 格 | かき混ぜたとき、堅い塊なくて一様になる。 |
|  | 表面乾燥性 |  | 合 格 | 表面乾燥する。 |
|  | 塗膜の外観 |  | 合 格 | 正常である。 |
|  | ポットライフ |  | 合 格 | 規定時間後、使用できる。 |
|  | 隠ぺい率（％） |  | ９５ | ９０以上、 |
|  | 上塗り適合性 |  | 合 格 | 支障がない。 |
|  | 耐屈曲性 |  | 合 格 | 折曲げに耐える。 |
|  | 耐おもり落下性 （デュポン式） |  | 合 格 | 塗膜に割れ及び剥がれがない。 |
|  | 層間付着性 | （Ⅰ） | 合 格 | 異常がない。 |
|  |  | （Ⅱ） | 合 格 | 異常がない。 |
|  | 耐アルカリ性 |  | 合 格 | 異常がない。 |
|  | 耐酸性 |  | 合 格 | 異常がない。 |
|  | 耐湿潤冷熱繰返し性 |  | 合 格 | 湿潤冷熱繰返しに耐える。 |
|  | 塗料混合中の 加熱残分（％） |  | ６９ | ６０以上 |
|  | この数値は、参考であり保証するものでは有りません。 |  |  |  |

２０２４．９