| 製品説明書 製品名 | ニューエポ２１ＨＢプライマー | №6-22 |
| --- | --- | --- |

| 適合規格 | ＪＩＳ Ｋ ５５５１：２０１８ Ｃ種１号・Ｃ種２号 ホルムアルデヒド放散等級 日本塗料工業会登録 T01137 Ｆ☆☆☆☆ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統 | 弱溶剤形厚膜変性エポキシ樹脂塗料下塗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特長 | - ペイントシンナーで希釈・塗装できます。 ２）旧塗膜を選ばないので塗替えに最適です。 ３）厚塗り塗装が可能です。 ４）臭いが穏やかです。 ５）温度に関係なく使用できます。 ６）防錆力が優れています。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 推奨用途 | - 各種タンク、プラントの下塗り - 一般鉄骨等、建屋内外面の下塗り |  |  |  |  |  |  |  |
| 荷姿 | １８㎏セット【Ａ（主剤）：Ｂ（硬化剤）＝16.2kg:1.8kg】 |  |  |  |  |  |  | 労働安全衛生規則による表示の種別 |
| 混合比 | Ａ（主剤）：Ｂ（硬化剤）＝９：１（重量比） |  |  |  |  |  |  | Ａ(主 剤）：ＳＤＳ参照 Ｂ(硬化剤）：ＳＤＳ参照 |
| 色相 | グレー・白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乾燥時間 |  | ５℃ |  |  | ２３℃ |  | ３０℃ |  |
|  | 指触 | ４時間 |  |  | １時間 |  | ０．５時間 |  |
|  | 硬化 | ２４時間 |  |  | ８時間 |  | ６時間 |  |
| 塗装間隔 | 下限 | ７２時間 |  |  | ２４時間 |  | １６時間 |  |
|  | 上限 | ３０日 |  |  | ３０日 |  | ３０日 | 消防法による表示 |
| 可使時間 |  | ８時間 |  |  | ５時間 |  | ２．５時間 | Ａ(主 剤)：指定可燃物（可燃性液体類） Ｂ(硬化剤)：第四類第二石油類 |
| 塗装方法 | エアレス |  |  |  |  | はけ・ローラー |  |  |
| 標準塗付量 | ４２０ｇ／㎡ |  |  |  |  | ３４０ｇ／㎡ |  | 有機溶剤中毒予防規則の種別 |
| 標準乾燥膜厚 | １２０μｍ |  |  |  |  | １２０μｍ |  | Ａ(主 剤)：第３種有機溶剤等 Ｂ(硬化剤)：第３種有機溶剤等 |
| ウェット膜厚 | ２２９μｍ |  |  |  |  | ２２９μｍ |  |  |
| 希釈剤 | ペイントシンナー |  |  |  |  |  |  | 毒物および劇物取締法による表示 |
| 希釈率 | エアレス：０～１０％ はけ・ﾛｰﾗｰ：０～５％ |  |  |  |  |  |  | ― |
| 塗料密度 | １．２２ｇ／ml （混合物）（グレー） |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用上の注意事項 | - 製品説明書に示された可使時間を厳守してください。 - エポキシ樹脂塗料の取扱基準により注意して取り扱ってください。 - 塗料器具類の洗浄にはラッカーシンナー等の溶解性の高いシンナーで行うと容易に洗浄できます。 - 塗料缶に表示している安全衛生上の注意事項を確認の上、ご使用ください。 - 引火点、発火点、爆発限界等は、ＳＤＳをご参照ください。 |  |  |  |  |  |  |  |
| エアレス塗装条件 | 吐出圧：１０～１５ＭＰａ |  |  |  |  |  |  | チップNo.:１６３－５１９、５２１ |
|  | ノズルチップ流出量（ｍｌ／ｍｉｎ）：１０００～１４００ |  |  |  |  |  |  |  |
| 適合する主な 下塗塗料および 上塗塗料 | 下 塗 |  | ガルヴァー＃４００ＨＢ、ニュージンクＨＢ |  |  |  |  |  |
|  | 上 塗 |  | ニューウレタン２１中塗Ｅ、ニューウレタン２１上塗 ニューフッソ２１中塗Ｅ、ニューフッソ２１ＤＣ上塗 ニューフッソＨＢ上塗 |  |  |  |  |  |
| ＴＯＨＰＥ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ２０２４．３ |  |  |  |  |

組成表・試験成績表

株式会社トウペ

| 商品名 | ニューエポ２１ＨＢプライマー |
| --- | --- |
| 規格 | ＪＩＳ Ｋ ５５５１：２０１８ Ｃ種１号・Ｃ種２号 |

| 組成 （グレー） | 成分 |  | ％（重量比） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ（主剤） Ｂ（硬化剤） | 着色顔料 体質顔料・防錆顔料 エポキシ樹脂ワニス 安定剤 溶剤 変性ポリアミン樹脂ワニス | ７．０ ３１．０ ４４．０ ５．５ ２．５ １０．０ |  |
|  | 合計 |  | １００．０ |  |

| 試験結果 |  | 下記数値は実績値に基づいた標準値です |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  | 結 果 | 規格 |
|  | 容器の中の状態 | 合 格 | かき混ぜたとき，堅い塊がなくて一様になる。 |
|  | 半硬化乾燥性 | 合 格 | 半硬化乾燥している。 |
|  | 塗装作業性 | 合 格 | 支障がない。 |
|  | 塗膜の外観 | 合 格 | 正常である。 |
|  | ポットライフ（ｈ） | 合 格 | ５時間 |
|  | たるみ性 | 合 格 | たるみがない。 |
|  | 上塗り適合性 | 合 格 | 支障がない。 |
|  | 耐衝撃性 | 合 格 | 割れ及び剥がれがない。 |
|  | 付着性 | 合 格 | 分類１又は分類０ |
|  | 耐熱性 | 合 格 | 外観が正常である。試験後の付着性試験で分類２，分類１又は分類０ |
|  | サイクル腐食性 | 合 格 | さび，膨れ，割れ及び剥がれがない。 |
|  | 塗膜中の鉛の定量 （質量分率％） | 合 格 | ０．０６以下 |
|  | 塗膜中のｸﾛﾑの定量 （質量分率％） | 合 格 | ０．０３以下 |
|  | 屋外暴露耐候性 | 合 格 | さび，膨れ，割れ及び剥がれがない。 |
|  | この数値は、参考であり保証するものでは有りません。 |  |  |

２０２３．６

組成表・試験成績表

株式会社トウペ

| 商品名 | ニューエポ２１ＨＢプライマー |
| --- | --- |
| 規格 | ＪＩＳ Ｋ ５５５１：２０１８ Ｃ種１号・Ｃ種２号 |

| 組成 （白） | 成分 |  | ％（重量比） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ（主剤） Ｂ（硬化剤） | 着色顔料 体質顔料・防錆顔料 エポキシ樹脂ワニス 安定剤 溶剤 変性ポリアミン樹脂ワニス | １０．５ ２６．５ ４４．０ ５．５ ３．５ １０．０ |  |
|  | 合計 |  | １００．０ |  |

| 試験結果 |  | 下記数値は実績値に基づいた標準値です |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  | 結 果 | 規格 |
|  | 容器の中の状態 | 合 格 | かき混ぜたとき，堅い塊がなくて一様になる。 |
|  | 半硬化乾燥性 | 合 格 | 半硬化乾燥している。 |
|  | 塗装作業性 | 合 格 | 支障がない。 |
|  | 塗膜の外観 | 合 格 | 正常である。 |
|  | ポットライフ（ｈ） | 合 格 | ５時間 |
|  | たるみ性 | 合 格 | たるみがない。 |
|  | 上塗り適合性 | 合 格 | 支障がない。 |
|  | 耐衝撃性 | 合 格 | 割れ及び剥がれがない。 |
|  | 付着性 | 合 格 | 分類１又は分類０ |
|  | 耐熱性 | 合 格 | 外観が正常である。試験後の付着性試験で分類２，分類１又は分類０ |
|  | サイクル腐食性 | 合 格 | さび，膨れ，割れ及び剥がれがない。 |
|  | 塗膜中の鉛の定量 （質量分率％） | 合 格 | ０．０６以下 |
|  | 塗膜中のｸﾛﾑの定量 （質量分率％） | 合 格 | ０．０３以下 |
|  | 屋外暴露耐候性 | 合 格 | さび，膨れ，割れ及び剥がれがない。 |
|  | この数値は、参考であり保証するものでは有りません。 |  |  |

２０２３．６