トアスカイコートシャネツ Ｓｉ SS-1227

| 適合規格 | ＪＰＭＳ２７：２００９ 耐候性屋根用塗料２種２級相当 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系統 | 弱溶剤２液形高耐候シリコンアクリル樹脂高日射反射率塗料 |  |  |
| 特長 | １）太陽光（赤外線）に対する反射率が優れています。 ２）高耐候性、耐久性を有し，各種性能が長期間機能します。 ３）光化学スモッグの原因となる特定化学物質の排出を抑えた環境に優しい塗料です。 ３）ターペン可溶なので臭気が穏やかです。 ４）幅広い適応性があり、金属系・セメント系・窯業系の全てに塗装可能です。 ５）耐汚染性が優れています。 |  |  |
| 推奨用途 | 屋根（金属系・セメント系・窯業系） |  |  |
| 荷姿 | １５㎏セット （Ａ：Ｂ＝１３㎏：２㎏） |  | 労働安全衛生法による表示の種別 |
| 混合比 | Ａ（主剤）：Ｂ（硬化剤）＝１３：２ |  | 【Ａ 液】 【ＳＤＳを参照ください】 【Ｂ 液】 【ＳＤＳを参照ください】 |
| 可使時間 | ８時間（２３℃） |  |  |
| 色相 | 標準色 |  |  |
| 乾燥時間（２３℃） | 指触 １時間 硬化 ８時間 |  |  |
| 塗装間隔（２３℃） | 下限 ５時間 上限 ７日以内 |  |  |
| 標準塗付量 （kg／㎡／回） | は け ０．１１～０．１３ ローラー ０．１１～０．１３ エアレス ０．１３～０．１５ |  |  |
|  | １５㎏セット 約１２０㎡ |  |  |
| 標準乾燥膜厚 | ３０ μｍ／回 |  |  |
| 塗装方法 | はけ, ローラー,エアレス |  | 有機溶剤中毒予防規則の種別 |
| 希釈剤 | ペイントシンナー、エナメルシンナー |  | 【Ａ 液】 第３種有機溶剤等 【Ｂ 液】 第３種有機溶剤等 |
| 希釈率 | は け ５～１０ ％ ローラー ５～１０ ％ エアレス １０～１５ ％ |  |  |
| 貯蔵安定性 | ６ヵ月（混合前） |  | 毒物および劇物取締法による表示 |
| 消防法による表示 | Ａ 液： 第４類第２石油類 Ｂ 液： 第４類第２石油類 |  | –––––––––––––––––––– |
| 塗装上の注意 | １）二液混合形塗料ですので、主剤と硬化剤を正しく混合してください。 ２）製品説明書に示された可使時間を厳守してください。 ３）水と反応しますので、作業中は水分の混入がないよう十分注意してください。 ４）アルコール系溶剤を含むシンナーは使用しないでください。 ５）塗装前に油、ごみ、水分、死膜を十分に除去してください。 ６）塗料缶に表示している安全衛生上の注意事項を確認の上、ご使用ください。 |  |  |
| 適合する主な下塗塗料 | 下塗塗料(金属系)：トアシャネツプライマーエポＭＳ ニューエポ２１プライマー、タイトプライマー、 スーパーエピライトマイルドマイルドⅡ (セメント系・窯業系)：セラシーラーＭＳ |  |  |
|  |  | ２０２３．７． |  |

組成表・試験成績表

| 商品名 | トアスカイコートシャネツＳｉ |
| --- | --- |
| 規格 | ＪＰＭＳ２７：２００９ 耐候性屋根用塗料 |

| 組成 (スノースカイブルー) | 成 分 |  | ％（重量比） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ（主剤） | 着色顔料 体質顔料 シリコン変性アクリル樹脂 添加剤 溶剤 | １２．０ ７．０ ５２．０ ５．０ １０．５ |
|  | Ｂ（硬化剤） | イシアネート樹脂ワニス | １３．５ |
| Ａ：Ｂ＝１３：２ | 合 計 |  | １００．０ |

| 試験結果 |  |  | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  |  | 試験成績 | 品 質 |
| 容器の中での状態 |  |  | 合 格 | 硬い塊がなく一様な状態。 |
| 表面乾燥性 |  | ２３℃ | 合 格 | ８時間以内で表面乾燥する。 |
|  |  | ５℃ | 合 格 | ２４時間以内で表面乾燥する。 |
| 塗膜外観 |  |  | 合 格 | 正常である。 |
| 日射反射率 |  |  | 合 格 | 明度が４０．０以下の場合 近赤外波長域の日射反射率（％）が４０．０以上 明度が４０．０を越す場合，次の式に適合する。 近赤外波長域の日射反射率（％） ≧ 明度（Ｌ＊値） |
| 耐おもり落下性 |  |  | 合 格 | 割れ及びはがれが生じない。 |
| 鏡面光沢度（６０度） |  |  | 合 格 | ７０以上 |
| 耐酸性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐アルカリ性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐湿潤冷熱繰返し性 |  |  | 合 格 | 湿潤冷熱繰返しに耐える。 |
| 促進耐候性 | 照射時間 |  | 合 格 | １２００時間 |
|  | 観察項目 |  |  | 塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，かつ，白亜化の等級が１又は０である。 |
|  | 光沢保持率 |  |  | ８０％以上 |
| 付着性 |  |  | 合 格 | 分類１又は分類０である。 |
| 屋外暴露耐候性 |  |  | 合 格 | ２４ヶ月の暴露で塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，光沢保持率が４０％以上で，白亜化の等級が２，１又は０である。 |

Ｈ２３．８．

組成表・試験成績表

| 商品名 | トアスカイコートシャネツＳｉ |
| --- | --- |
| 規格 | ＪＰＭＳ２７：２００９ 耐候性屋根用塗料 |

| 組成 (スノーダークブルー) | 成 分 |  | ％（重量比） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ（主剤） | 着色顔料 体質顔料 シリコン変性アクリル樹脂 添加剤 溶剤 | １３．０ ６．０ ５２．０ ５．０ １０．５ |
|  | Ｂ（硬化剤） | イシアネート樹脂ワニス | １３．５ |
| Ａ：Ｂ＝１３：２ | 合 計 |  | １００．０ |

| 試験結果 |  |  | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  |  | 試験成績 | 品 質 |
| 容器の中での状態 |  |  | 合 格 | 硬い塊がなく一様な状態。 |
| 表面乾燥性 |  | ２３℃ | 合 格 | ８時間以内で表面乾燥する。 |
|  |  | ５℃ | 合 格 | ２４時間以内で表面乾燥する。 |
| 塗膜外観 |  |  | 合 格 | 正常である。 |
| 日射反射率 |  |  | 合 格 | 明度が４０．０以下の場合 近赤外波長域の日射反射率（％）が４０．０以上 明度が４０．０を越す場合，次の式に適合する。 近赤外波長域の日射反射率（％） ≧ 明度（Ｌ＊値） |
| 耐おもり落下性 |  |  | 合 格 | 割れ及びはがれが生じない。 |
| 鏡面光沢度（６０度） |  |  | 合 格 | ７０以上 |
| 耐酸性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐アルカリ性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐湿潤冷熱繰返し性 |  |  | 合 格 | 湿潤冷熱繰返しに耐える。 |
| 促進耐候性 | 照射時間 |  | 合 格 | １２００時間 |
|  | 観察項目 |  |  | 塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，かつ，白亜化の等級が１又は０である。 |
|  | 光沢保持率 |  |  | ８０％以上 |
| 付着性 |  |  | 合 格 | 分類１又は分類０である。 |
| 屋外暴露耐候性 |  |  | 合 格 | ２４ヶ月の暴露で塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，光沢保持率が４０％以上で，白亜化の等級が２，１又は０である。 |

Ｈ２３．８．

組成表・試験成績表

| 商品名 | トアスカイコートシャネツＳｉ |
| --- | --- |
| 規格 | ＪＰＭＳ２７：２００９ 耐候性屋根用塗料 |

| 組成 (スノーダークグリーン) | 成 分 |  | ％（重量比） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ（主剤） | 着色顔料 体質顔料 シリコン変性アクリル樹脂 添加剤 溶剤 | １３．０ ８．０ ５２．０ ５．５ ８．０ |
|  | Ｂ（硬化剤） | イシアネート樹脂ワニス | １３．５ |
| Ａ：Ｂ＝１３：２ | 合 計 |  | １００．０ |

| 試験結果 |  |  | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  |  | 試験成績 | 品 質 |
| 容器の中での状態 |  |  | 合 格 | 硬い塊がなく一様な状態。 |
| 表面乾燥性 |  | ２３℃ | 合 格 | ８時間以内で表面乾燥する。 |
|  |  | ５℃ | 合 格 | ２４時間以内で表面乾燥する。 |
| 塗膜外観 |  |  | 合 格 | 正常である。 |
| 日射反射率 |  |  | 合 格 | 明度が４０．０以下の場合 近赤外波長域の日射反射率（％）が４０．０以上 明度が４０．０を越す場合，次の式に適合する。 近赤外波長域の日射反射率（％） ≧ 明度（Ｌ＊値） |
| 耐おもり落下性 |  |  | 合 格 | 割れ及びはがれが生じない。 |
| 鏡面光沢度（６０度） |  |  | 合 格 | ７０以上 |
| 耐酸性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐アルカリ性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐湿潤冷熱繰返し性 |  |  | 合 格 | 湿潤冷熱繰返しに耐える。 |
| 促進耐候性 | 照射時間 |  | 合 格 | １２００時間 |
|  | 観察項目 |  |  | 塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，かつ，白亜化の等級が１又は０である。 |
|  | 光沢保持率 |  |  | ８０％以上 |
| 付着性 |  |  | 合 格 | 分類１又は分類０である。 |
| 屋外暴露耐候性 |  |  | 合 格 | ２４ヶ月の暴露で塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，光沢保持率が４０％以上で，白亜化の等級が２，１又は０である。 |

Ｈ２３．８．

組成表・試験成績表

| 商品名 | トアスカイコートシャネツＳｉ |
| --- | --- |
| 規格 | ＪＰＭＳ２７：２００９ 耐候性屋根用塗料 |

| 組成 (スノーハーブグリーン) | 成 分 |  | ％（重量比） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ（主剤） | 着色顔料 体質顔料 シリコン変性アクリル樹脂 添加剤 溶剤 | １５．０ ６．０ ５２．０ ５．５ ８．０ |
|  | Ｂ（硬化剤） | イシアネート樹脂ワニス | １３．５ |
| Ａ：Ｂ＝１３：２ | 合 計 |  | １００．０ |

| 試験結果 |  |  | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  |  | 試験成績 | 品 質 |
| 容器の中での状態 |  |  | 合 格 | 硬い塊がなく一様な状態。 |
| 表面乾燥性 |  | ２３℃ | 合 格 | ８時間以内で表面乾燥する。 |
|  |  | ５℃ | 合 格 | ２４時間以内で表面乾燥する。 |
| 塗膜外観 |  |  | 合 格 | 正常である。 |
| 日射反射率 |  |  | 合 格 | 明度が４０．０以下の場合 近赤外波長域の日射反射率（％）が４０．０以上 明度が４０．０を越す場合，次の式に適合する。 近赤外波長域の日射反射率（％） ≧ 明度（Ｌ＊値） |
| 耐おもり落下性 |  |  | 合 格 | 割れ及びはがれが生じない。 |
| 鏡面光沢度（６０度） |  |  | 合 格 | ７０以上 |
| 耐酸性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐アルカリ性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐湿潤冷熱繰返し性 |  |  | 合 格 | 湿潤冷熱繰返しに耐える。 |
| 促進耐候性 | 照射時間 |  | 合 格 | １２００時間 |
|  | 観察項目 |  |  | 塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，かつ，白亜化の等級が１又は０である。 |
|  | 光沢保持率 |  |  | ８０％以上 |
| 付着性 |  |  | 合 格 | 分類１又は分類０である。 |
| 屋外暴露耐候性 |  |  | 合 格 | ２４ヶ月の暴露で塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，光沢保持率が４０％以上で，白亜化の等級が２，１又は０である。 |

Ｈ２３．８．

組成表・試験成績表

| 商品名 | トアスカイコートシャネツＳｉ |
| --- | --- |
| 規格 | ＪＰＭＳ２７：２００９ 耐候性屋根用塗料 |

| 組成 (スノーワインレッド) | 成 分 |  | ％（重量比） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ（主剤） | 着色顔料 体質顔料 シリコン変性アクリル樹脂 添加剤 溶剤 | １３．０ ８．０ ５２．０ ５．５ ８．０ |
|  | Ｂ（硬化剤） | イシアネート樹脂ワニス | １３．５ |
| Ａ：Ｂ＝１３：２ | 合 計 |  | １００．０ |

| 試験結果 |  |  | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  |  | 試験成績 | 品 質 |
| 容器の中での状態 |  |  | 合 格 | 硬い塊がなく一様な状態。 |
| 表面乾燥性 |  | ２３℃ | 合 格 | ８時間以内で表面乾燥する。 |
|  |  | ５℃ | 合 格 | ２４時間以内で表面乾燥する。 |
| 塗膜外観 |  |  | 合 格 | 正常である。 |
| 日射反射率 |  |  | 合 格 | 明度が４０．０以下の場合 近赤外波長域の日射反射率（％）が４０．０以上 明度が４０．０を越す場合，次の式に適合する。 近赤外波長域の日射反射率（％） ≧ 明度（Ｌ＊値） |
| 耐おもり落下性 |  |  | 合 格 | 割れ及びはがれが生じない。 |
| 鏡面光沢度（６０度） |  |  | 合 格 | ７０以上 |
| 耐酸性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐アルカリ性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐湿潤冷熱繰返し性 |  |  | 合 格 | 湿潤冷熱繰返しに耐える。 |
| 促進耐候性 | 照射時間 |  | 合 格 | １２００時間 |
|  | 観察項目 |  |  | 塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，かつ，白亜化の等級が１又は０である。 |
|  | 光沢保持率 |  |  | ８０％以上 |
| 付着性 |  |  | 合 格 | 分類１又は分類０である。 |
| 屋外暴露耐候性 |  |  | 合 格 | ２４ヶ月の暴露で塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，光沢保持率が４０％以上で，白亜化の等級が２，１又は０である。 |

Ｈ２３．８．

組成表・試験成績表

| 商品名 | トアスカイコートシャネツＳｉ |
| --- | --- |
| 規格 | ＪＰＭＳ２７：２００９ 耐候性屋根用塗料 |

| 組成 (スノーキャロット) | 成 分 |  | ％（重量比） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ（主剤） | 着色顔料 体質顔料 シリコン変性アクリル樹脂 添加剤 溶剤 | １５．０ ６．０ ５２．０ ５．５ ８．０ |
|  | Ｂ（硬化剤） | イシアネート樹脂ワニス | １３．５ |
| Ａ：Ｂ＝１３：２ | 合 計 |  | １００．０ |

| 試験結果 |  |  | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  |  | 試験成績 | 品 質 |
| 容器の中での状態 |  |  | 合 格 | 硬い塊がなく一様な状態。 |
| 表面乾燥性 |  | ２３℃ | 合 格 | ８時間以内で表面乾燥する。 |
|  |  | ５℃ | 合 格 | ２４時間以内で表面乾燥する。 |
| 塗膜外観 |  |  | 合 格 | 正常である。 |
| 日射反射率 |  |  | 合 格 | 明度が４０．０以下の場合 近赤外波長域の日射反射率（％）が４０．０以上 明度が４０．０を越す場合，次の式に適合する。 近赤外波長域の日射反射率（％） ≧ 明度（Ｌ＊値） |
| 耐おもり落下性 |  |  | 合 格 | 割れ及びはがれが生じない。 |
| 鏡面光沢度（６０度） |  |  | 合 格 | ７０以上 |
| 耐酸性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐アルカリ性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐湿潤冷熱繰返し性 |  |  | 合 格 | 湿潤冷熱繰返しに耐える。 |
| 促進耐候性 | 照射時間 |  | 合 格 | １２００時間 |
|  | 観察項目 |  |  | 塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，かつ，白亜化の等級が１又は０である。 |
|  | 光沢保持率 |  |  | ８０％以上 |
| 付着性 |  |  | 合 格 | 分類１又は分類０である。 |
| 屋外暴露耐候性 |  |  | 合 格 | ２４ヶ月の暴露で塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，光沢保持率が４０％以上で，白亜化の等級が２，１又は０である。 |

Ｈ２３．８．

組成表・試験成績表

| 商品名 | トアスカイコートシャネツＳｉ |
| --- | --- |
| 規格 | ＪＰＭＳ２７：２００９ 耐候性屋根用塗料 |

| 組成 (スノーキャメル) | 成 分 |  | ％（重量比） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ（主剤） | 着色顔料 体質顔料 シリコン変性アクリル樹脂 添加剤 溶剤 | １６．０ ５．０ ５２．０ ５．５ ８．０ |
|  | Ｂ（硬化剤） | イシアネート樹脂ワニス | １３．５ |
| Ａ：Ｂ＝１３：２ | 合 計 |  | １００．０ |

| 試験結果 |  |  | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  |  | 試験成績 | 品 質 |
| 容器の中での状態 |  |  | 合 格 | 硬い塊がなく一様な状態。 |
| 表面乾燥性 |  | ２３℃ | 合 格 | ８時間以内で表面乾燥する。 |
|  |  | ５℃ | 合 格 | ２４時間以内で表面乾燥する。 |
| 塗膜外観 |  |  | 合 格 | 正常である。 |
| 日射反射率 |  |  | 合 格 | 明度が４０．０以下の場合 近赤外波長域の日射反射率（％）が４０．０以上 明度が４０．０を越す場合，次の式に適合する。 近赤外波長域の日射反射率（％） ≧ 明度（Ｌ＊値） |
| 耐おもり落下性 |  |  | 合 格 | 割れ及びはがれが生じない。 |
| 鏡面光沢度（６０度） |  |  | 合 格 | ７０以上 |
| 耐酸性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐アルカリ性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐湿潤冷熱繰返し性 |  |  | 合 格 | 湿潤冷熱繰返しに耐える。 |
| 促進耐候性 | 照射時間 |  | 合 格 | １２００時間 |
|  | 観察項目 |  |  | 塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，かつ，白亜化の等級が１又は０である。 |
|  | 光沢保持率 |  |  | ８０％以上 |
| 付着性 |  |  | 合 格 | 分類１又は分類０である。 |
| 屋外暴露耐候性 |  |  | 合 格 | ２４ヶ月の暴露で塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，光沢保持率が４０％以上で，白亜化の等級が２，１又は０である。 |

Ｈ２３．８．

組成表・試験成績表

| 商品名 | トアスカイコートシャネツＳｉ |
| --- | --- |
| 規格 | ＪＰＭＳ２７：２００９ 耐候性屋根用塗料 |

| 組成 (スノー ミルキーブラウン) | 成 分 |  | ％（重量比） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ（主剤） | 着色顔料 体質顔料 シリコン変性アクリル樹脂 添加剤 溶剤 | １９．０ １．０ ５３．５ ３．５ ９．５ |
|  | Ｂ（硬化剤） | イシアネート樹脂ワニス | １３．５ |
| Ａ：Ｂ＝１３：２ | 合 計 |  | １００．０ |

| 試験結果 |  |  | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  |  | 試験成績 | 品 質 |
| 容器の中での状態 |  |  | 合 格 | 硬い塊がなく一様な状態。 |
| 表面乾燥性 |  | ２３℃ | 合 格 | ８時間以内で表面乾燥する。 |
|  |  | ５℃ | 合 格 | ２４時間以内で表面乾燥する。 |
| 塗膜外観 |  |  | 合 格 | 正常である。 |
| 日射反射率 |  |  | 合 格 | 明度が４０．０以下の場合 近赤外波長域の日射反射率（％）が４０．０以上 明度が４０．０を越す場合，次の式に適合する。 近赤外波長域の日射反射率（％） ≧ 明度（Ｌ＊値） |
| 耐おもり落下性 |  |  | 合 格 | 割れ及びはがれが生じない。 |
| 鏡面光沢度（６０度） |  |  | 合 格 | ７０以上 |
| 耐酸性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐アルカリ性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐湿潤冷熱繰返し性 |  |  | 合 格 | 湿潤冷熱繰返しに耐える。 |
| 促進耐候性 | 照射時間 |  | 合 格 | １２００時間 |
|  | 観察項目 |  |  | 塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，かつ，白亜化の等級が１又は０である。 |
|  | 光沢保持率 |  |  | ８０％以上 |
| 付着性 |  |  | 合 格 | 分類１又は分類０である。 |
| 屋外暴露耐候性 |  |  | 合 格 | ２４ヶ月の暴露で塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，光沢保持率が４０％以上で，白亜化の等級が２，１又は０である。 |

Ｈ２２．９．

組成表・試験成績表

| 商品名 | トアスカイコートシャネツＳｉ |
| --- | --- |
| 規格 | ＪＰＭＳ２７：２００９ 耐候性屋根用塗料 |

| 組成 (スノー ミントブルー) | 成 分 |  | ％（重量比） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ（主剤） | 着色顔料 体質顔料 シリコン変性アクリル樹脂 添加剤 溶剤 | １９．０ １．０ ５３．５ ３．５ ９．５ |
|  | Ｂ（硬化剤） | イシアネート樹脂ワニス | １３．５ |
| Ａ：Ｂ＝１３：２ | 合 計 |  | １００．０ |

| 試験結果 |  |  | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  |  | 試験成績 | 品 質 |
| 容器の中での状態 |  |  | 合 格 | 硬い塊がなく一様な状態。 |
| 表面乾燥性 |  | ２３℃ | 合 格 | ８時間以内で表面乾燥する。 |
|  |  | ５℃ | 合 格 | ２４時間以内で表面乾燥する。 |
| 塗膜外観 |  |  | 合 格 | 正常である。 |
| 日射反射率 |  |  | 合 格 | 明度が４０．０以下の場合 近赤外波長域の日射反射率（％）が４０．０以上 明度が４０．０を越す場合，次の式に適合する。 近赤外波長域の日射反射率（％） ≧ 明度（Ｌ＊値） |
| 耐おもり落下性 |  |  | 合 格 | 割れ及びはがれが生じない。 |
| 鏡面光沢度（６０度） |  |  | 合 格 | ７０以上 |
| 耐酸性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐アルカリ性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐湿潤冷熱繰返し性 |  |  | 合 格 | 湿潤冷熱繰返しに耐える。 |
| 促進耐候性 | 照射時間 |  | 合 格 | １２００時間 |
|  | 観察項目 |  |  | 塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，かつ，白亜化の等級が１又は０である。 |
|  | 光沢保持率 |  |  | ８０％以上 |
| 付着性 |  |  | 合 格 | 分類１又は分類０である。 |
| 屋外暴露耐候性 |  |  | 合 格 | ２４ヶ月の暴露で塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，光沢保持率が４０％以上で，白亜化の等級が２，１又は０である。 |

Ｈ２２．９．

組成表・試験成績表

| 商品名 | トアスカイコートシャネツＳｉ |
| --- | --- |
| 規格 | ＪＰＭＳ２７：２００９ 耐候性屋根用塗料 |

| 組成 (スノーグリーン) | 成 分 |  | ％（重量比） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ（主剤） | 着色顔料 体質顔料 シリコン変性アクリル樹脂 添加剤 溶剤 | １９．０ １．０ ５３．５ ３．５ ９．５ |
|  | Ｂ（硬化剤） | イシアネート樹脂ワニス | １３．５ |
| Ａ：Ｂ＝１３：２ | 合 計 |  | １００．０ |

| 試験結果 |  |  | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  |  | 試験成績 | 品 質 |
| 容器の中での状態 |  |  | 合 格 | 硬い塊がなく一様な状態。 |
| 表面乾燥性 |  | ２３℃ | 合 格 | ８時間以内で表面乾燥する。 |
|  |  | ５℃ | 合 格 | ２４時間以内で表面乾燥する。 |
| 塗膜外観 |  |  | 合 格 | 正常である。 |
| 日射反射率 |  |  | 合 格 | 明度が４０．０以下の場合 近赤外波長域の日射反射率（％）が４０．０以上 明度が４０．０を越す場合，次の式に適合する。 近赤外波長域の日射反射率（％） ≧ 明度（Ｌ＊値） |
| 耐おもり落下性 |  |  | 合 格 | 割れ及びはがれが生じない。 |
| 鏡面光沢度（６０度） |  |  | 合 格 | ７０以上 |
| 耐酸性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐アルカリ性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐湿潤冷熱繰返し性 |  |  | 合 格 | 湿潤冷熱繰返しに耐える。 |
| 促進耐候性 | 照射時間 |  | 合 格 | １２００時間 |
|  | 観察項目 |  |  | 塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，かつ，白亜化の等級が１又は０である。 |
|  | 光沢保持率 |  |  | ８０％以上 |
| 付着性 |  |  | 合 格 | 分類１又は分類０である。 |
| 屋外暴露耐候性 |  |  | 合 格 | ２４ヶ月の暴露で塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，光沢保持率が４０％以上で，白亜化の等級が２，１又は０である。 |

Ｈ２２．９．

組成表・試験成績表

| 商品名 | トアスカイコートシャネツＳｉ |
| --- | --- |
| 規格 | ＪＰＭＳ２７：２００９ 耐候性屋根用塗料 |

| 組成 (スノー ドルフィングレー) | 成 分 |  | ％（重量比） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ（主剤） | 着色顔料 体質顔料 シリコン変性アクリル樹脂 添加剤 溶剤 | １９．０ １．０ ５２．０ ４．５ １０．０ |
|  | Ｂ（硬化剤） | イシアネート樹脂ワニス | １３．５ |
| Ａ：Ｂ＝１３：２ | 合 計 |  | １００．０ |

| 試験結果 |  |  | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  |  | 試験成績 | 品 質 |
| 容器の中での状態 |  |  | 合 格 | 硬い塊がなく一様な状態。 |
| 表面乾燥性 |  | ２３℃ | 合 格 | ８時間以内で表面乾燥する。 |
|  |  | ５℃ | 合 格 | ２４時間以内で表面乾燥する。 |
| 塗膜外観 |  |  | 合 格 | 正常である。 |
| 日射反射率 |  |  | 合 格 | 明度が４０．０以下の場合 近赤外波長域の日射反射率（％）が４０．０以上 明度が４０．０を越す場合，次の式に適合する。 近赤外波長域の日射反射率（％） ≧ 明度（Ｌ＊値） |
| 耐おもり落下性 |  |  | 合 格 | 割れ及びはがれが生じない。 |
| 鏡面光沢度（６０度） |  |  | 合 格 | ７０以上 |
| 耐酸性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐アルカリ性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐湿潤冷熱繰返し性 |  |  | 合 格 | 湿潤冷熱繰返しに耐える。 |
| 促進耐候性 | 照射時間 |  | 合 格 | １２００時間 |
|  | 観察項目 |  |  | 塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，かつ，白亜化の等級が１又は０である。 |
|  | 光沢保持率 |  |  | ８０％以上 |
| 付着性 |  |  | 合 格 | 分類１又は分類０である。 |
| 屋外暴露耐候性 |  |  | 合 格 | ２４ヶ月の暴露で塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，光沢保持率が４０％以上で，白亜化の等級が２，１又は０である。 |

Ｈ２３．８．

組成表・試験成績表

| 商品名 | トアスカイコートシャネツＳｉ |
| --- | --- |
| 規格 | ＪＰＭＳ２７：２００９ 耐候性屋根用塗料 |

| 組成 (スノーブラウン) | 成 分 |  | ％（重量比） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ（主剤） | 着色顔料 体質顔料 シリコン変性アクリル樹脂 添加剤 溶剤 | １８．０ ２．５ ５３．５ ３．５ ９．０ |
|  | Ｂ（硬化剤） | イシアネート樹脂ワニス | １３．５ |
| Ａ：Ｂ＝１３：２ | 合 計 |  | １００．０ |

| 試験結果 |  |  | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  |  | 試験成績 | 品 質 |
| 容器の中での状態 |  |  | 合 格 | 硬い塊がなく一様な状態。 |
| 表面乾燥性 |  | ２３℃ | 合 格 | ８時間以内で表面乾燥する。 |
|  |  | ５℃ | 合 格 | ２４時間以内で表面乾燥する。 |
| 塗膜外観 |  |  | 合 格 | 正常である。 |
| 日射反射率 |  |  | 合 格 | 明度が４０．０以下の場合 近赤外波長域の日射反射率（％）が４０．０以上 明度が４０．０を越す場合，次の式に適合する。 近赤外波長域の日射反射率（％） ≧ 明度（Ｌ＊値） |
| 耐おもり落下性 |  |  | 合 格 | 割れ及びはがれが生じない。 |
| 鏡面光沢度（６０度） |  |  | 合 格 | ７０以上 |
| 耐酸性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐アルカリ性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐湿潤冷熱繰返し性 |  |  | 合 格 | 湿潤冷熱繰返しに耐える。 |
| 促進耐候性 | 照射時間 |  | 合 格 | １２００時間 |
|  | 観察項目 |  |  | 塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，かつ，白亜化の等級が１又は０である。 |
|  | 光沢保持率 |  |  | ８０％以上 |
| 付着性 |  |  | 合 格 | 分類１又は分類０である。 |
| 屋外暴露耐候性 |  |  | 合 格 | ２４ヶ月の暴露で塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，光沢保持率が４０％以上で，白亜化の等級が２，１又は０である。 |

Ｈ２２．９．

組成表・試験成績表

| 商品名 | トアスカイコートシャネツＳｉ |
| --- | --- |
| 規格 | ＪＰＭＳ２７：２００９ 耐候性屋根用塗料 |

| 組成 (スノーアクア) | 成 分 |  | ％（重量比） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ（主剤） | 着色顔料 体質顔料 シリコン変性アクリル樹脂 添加剤 溶剤 | １９．０ １．０ ５３．５ ３．５ ９．５ |
|  | Ｂ（硬化剤） | イシアネート樹脂ワニス | １３．５ |
| Ａ：Ｂ＝１３：２ | 合 計 |  | １００．０ |

| 試験結果 |  |  | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  |  | 試験成績 | 品 質 |
| 容器の中での状態 |  |  | 合 格 | 硬い塊がなく一様な状態。 |
| 表面乾燥性 |  | ２３℃ | 合 格 | ８時間以内で表面乾燥する。 |
|  |  | ５℃ | 合 格 | ２４時間以内で表面乾燥する。 |
| 塗膜外観 |  |  | 合 格 | 正常である。 |
| 日射反射率 |  |  | 合 格 | 明度が４０．０以下の場合 近赤外波長域の日射反射率（％）が４０．０以上 明度が４０．０を越す場合，次の式に適合する。 近赤外波長域の日射反射率（％） ≧ 明度（Ｌ＊値） |
| 耐おもり落下性 |  |  | 合 格 | 割れ及びはがれが生じない。 |
| 鏡面光沢度（６０度） |  |  | 合 格 | ７０以上 |
| 耐酸性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐アルカリ性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐湿潤冷熱繰返し性 |  |  | 合 格 | 湿潤冷熱繰返しに耐える。 |
| 促進耐候性 | 照射時間 |  | 合 格 | １２００時間 |
|  | 観察項目 |  |  | 塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，かつ，白亜化の等級が１又は０である。 |
|  | 光沢保持率 |  |  | ８０％以上 |
| 付着性 |  |  | 合 格 | 分類１又は分類０である。 |
| 屋外暴露耐候性 |  |  | 合 格 | ２４ヶ月の暴露で塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，光沢保持率が４０％以上で，白亜化の等級が２，１又は０である。 |

Ｈ２２．９．

組成表・試験成績表

| 商品名 | トアスカイコートシャネツＳｉ |
| --- | --- |
| 規格 | ＪＰＭＳ２７：２００９ 耐候性屋根用塗料 |

| 組成 (スノーブルー) | 成 分 |  | ％（重量比） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ（主剤） | 着色顔料 体質顔料 シリコン変性アクリル樹脂 添加剤 溶剤 | １９．０ １．０ ５３．５ ３．５ ９．５ |
|  | Ｂ（硬化剤） | イシアネート樹脂ワニス | １３．５ |
| Ａ：Ｂ＝１３：２ | 合 計 |  | １００．０ |

| 試験結果 |  |  | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  |  | 試験成績 | 品 質 |
| 容器の中での状態 |  |  | 合 格 | 硬い塊がなく一様な状態。 |
| 表面乾燥性 |  | ２３℃ | 合 格 | ８時間以内で表面乾燥する。 |
|  |  | ５℃ | 合 格 | ２４時間以内で表面乾燥する。 |
| 塗膜外観 |  |  | 合 格 | 正常である。 |
| 日射反射率 |  |  | 合 格 | 明度が４０．０以下の場合 近赤外波長域の日射反射率（％）が４０．０以上 明度が４０．０を越す場合，次の式に適合する。 近赤外波長域の日射反射率（％） ≧ 明度（Ｌ＊値） |
| 耐おもり落下性 |  |  | 合 格 | 割れ及びはがれが生じない。 |
| 鏡面光沢度（６０度） |  |  | 合 格 | ７０以上 |
| 耐酸性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐アルカリ性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐湿潤冷熱繰返し性 |  |  | 合 格 | 湿潤冷熱繰返しに耐える。 |
| 促進耐候性 | 照射時間 |  | 合 格 | １２００時間 |
|  | 観察項目 |  |  | 塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，かつ，白亜化の等級が１又は０である。 |
|  | 光沢保持率 |  |  | ８０％以上 |
| 付着性 |  |  | 合 格 | 分類１又は分類０である。 |
| 屋外暴露耐候性 |  |  | 合 格 | ２４ヶ月の暴露で塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，光沢保持率が４０％以上で，白亜化の等級が２，１又は０である。 |

Ｈ２２．９．

組成表・試験成績表

| 商品名 | トアスカイコートシャネツＳｉ |
| --- | --- |
| 規格 | ＪＰＭＳ２７：２００９ 耐候性屋根用塗料 |

| 組成 (スノーネイビー) | 成 分 |  | ％（重量比） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ（主剤） | 着色顔料 体質顔料 シリコン変性アクリル樹脂 添加剤 溶剤 | １７．０ ３．０ ５３．５ ３．５ ９．５ |
|  | Ｂ（硬化剤） | イシアネート樹脂ワニス | １３．５ |
| Ａ：Ｂ＝１３：２ | 合 計 |  | １００．０ |

| 試験結果 |  |  | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  |  | 試験成績 | 品 質 |
| 容器の中での状態 |  |  | 合 格 | 硬い塊がなく一様な状態。 |
| 表面乾燥性 |  | ２３℃ | 合 格 | ８時間以内で表面乾燥する。 |
|  |  | ５℃ | 合 格 | ２４時間以内で表面乾燥する。 |
| 塗膜外観 |  |  | 合 格 | 正常である。 |
| 日射反射率 |  |  | 合 格 | 明度が４０．０以下の場合 近赤外波長域の日射反射率（％）が４０．０以上 明度が４０．０を越す場合，次の式に適合する。 近赤外波長域の日射反射率（％） ≧ 明度（Ｌ＊値） |
| 耐おもり落下性 |  |  | 合 格 | 割れ及びはがれが生じない。 |
| 鏡面光沢度（６０度） |  |  | 合 格 | ７０以上 |
| 耐酸性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐アルカリ性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐湿潤冷熱繰返し性 |  |  | 合 格 | 湿潤冷熱繰返しに耐える。 |
| 促進耐候性 | 照射時間 |  | 合 格 | １２００時間 |
|  | 観察項目 |  |  | 塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，かつ，白亜化の等級が１又は０である。 |
|  | 光沢保持率 |  |  | ８０％以上 |
| 付着性 |  |  | 合 格 | 分類１又は分類０である。 |
| 屋外暴露耐候性 |  |  | 合 格 | ２４ヶ月の暴露で塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，光沢保持率が４０％以上で，白亜化の等級が２，１又は０である。 |

Ｈ２２．９．

組成表・試験成績表

| 商品名 | トアスカイコートシャネツＳｉ |
| --- | --- |
| 規格 | ＪＰＭＳ２７：２００９ 耐候性屋根用塗料 |

| 組成 (スノー ディープブラウン） | 成 分 |  | ％（重量比） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ（主剤） | 着色顔料 体質顔料 シリコン変性アクリル樹脂 添加剤 溶剤 | １９．０ １．５ ５３．５ ３．５ ９．０ |
|  | Ｂ（硬化剤） | イシアネート樹脂ワニス | １３．５ |
| Ａ：Ｂ＝１３：２ | 合 計 |  | １００．０ |

| 試験結果 |  |  | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  |  | 試験成績 | 品 質 |
| 容器の中での状態 |  |  | 合 格 | 硬い塊がなく一様な状態。 |
| 表面乾燥性 |  | ２３℃ | 合 格 | ８時間以内で表面乾燥する。 |
|  |  | ５℃ | 合 格 | ２４時間以内で表面乾燥する。 |
| 塗膜外観 |  |  | 合 格 | 正常である。 |
| 日射反射率 |  |  | 合 格 | 明度が４０．０以下の場合 近赤外波長域の日射反射率（％）が４０．０以上 明度が４０．０を越す場合，次の式に適合する。 近赤外波長域の日射反射率（％） ≧ 明度（Ｌ＊値） |
| 耐おもり落下性 |  |  | 合 格 | 割れ及びはがれが生じない。 |
| 鏡面光沢度（６０度） |  |  | 合 格 | ７０以上 |
| 耐酸性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐アルカリ性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐湿潤冷熱繰返し性 |  |  | 合 格 | 湿潤冷熱繰返しに耐える。 |
| 促進耐候性 | 照射時間 |  | 合 格 | １２００時間 |
|  | 観察項目 |  |  | 塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，かつ，白亜化の等級が１又は０である。 |
|  | 光沢保持率 |  |  | ８０％以上 |
| 付着性 |  |  | 合 格 | 分類１又は分類０である。 |
| 屋外暴露耐候性 |  |  | 合 格 | ２４ヶ月の暴露で塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，光沢保持率が４０％以上で，白亜化の等級が２，１又は０である。 |

Ｈ２２．９．

組成表・試験成績表

| 商品名 | トアスカイコートシャネツＳｉ |
| --- | --- |
| 規格 | ＪＰＭＳ２７：２００９ 耐候性屋根用塗料 |

| 組成 (スノー ビタープブラウン） | 成 分 |  | ％（重量比） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ（主剤） | 着色顔料 体質顔料 シリコン変性アクリル樹脂 添加剤 溶剤 | １７．０ ３．５ ５３．５ ３．５ ９．０ |
|  | Ｂ（硬化剤） | イシアネート樹脂ワニス | １３．５ |
| Ａ：Ｂ＝１３：２ | 合 計 |  | １００．０ |

| 試験結果 |  |  | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  |  | 試験成績 | 品 質 |
| 容器の中での状態 |  |  | 合 格 | 硬い塊がなく一様な状態。 |
| 表面乾燥性 |  | ２３℃ | 合 格 | ８時間以内で表面乾燥する。 |
|  |  | ５℃ | 合 格 | ２４時間以内で表面乾燥する。 |
| 塗膜外観 |  |  | 合 格 | 正常である。 |
| 日射反射率 |  |  | 合 格 | 明度が４０．０以下の場合 近赤外波長域の日射反射率（％）が４０．０以上 明度が４０．０を越す場合，次の式に適合する。 近赤外波長域の日射反射率（％） ≧ 明度（Ｌ＊値） |
| 耐おもり落下性 |  |  | 合 格 | 割れ及びはがれが生じない。 |
| 鏡面光沢度（６０度） |  |  | 合 格 | ７０以上 |
| 耐酸性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐アルカリ性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐湿潤冷熱繰返し性 |  |  | 合 格 | 湿潤冷熱繰返しに耐える。 |
| 促進耐候性 | 照射時間 |  | 合 格 | １２００時間 |
|  | 観察項目 |  |  | 塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，かつ，白亜化の等級が１又は０である。 |
|  | 光沢保持率 |  |  | ８０％以上 |
| 付着性 |  |  | 合 格 | 分類１又は分類０である。 |
| 屋外暴露耐候性 |  |  | 合 格 | ２４ヶ月の暴露で塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，光沢保持率が４０％以上で，白亜化の等級が２，１又は０である。 |

Ｈ２２．９．

組成表・試験成績表

| 商品名 | トアスカイコートシャネツＳｉ |
| --- | --- |
| 規格 | ＪＰＭＳ２７：２００９ 耐候性屋根用塗料 |

| 組成 (スノー カカオプブラウン） | 成 分 |  | ％（重量比） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ（主剤） | 着色顔料 体質顔料 シリコン変性アクリル樹脂 添加剤 溶剤 | １１．０ １０．０ ５３．０ ３．５ ９．０ |
|  | Ｂ（硬化剤） | イシアネート樹脂ワニス | １３．５ |
| Ａ：Ｂ＝１３：２ | 合 計 |  | １００．０ |

| 試験結果 |  |  | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  |  | 試験成績 | 品 質 |
| 容器の中での状態 |  |  | 合 格 | 硬い塊がなく一様な状態。 |
| 表面乾燥性 |  | ２３℃ | 合 格 | ８時間以内で表面乾燥する。 |
|  |  | ５℃ | 合 格 | ２４時間以内で表面乾燥する。 |
| 塗膜外観 |  |  | 合 格 | 正常である。 |
| 日射反射率 |  |  | 合 格 | 明度が４０．０以下の場合 近赤外波長域の日射反射率（％）が４０．０以上 明度が４０．０を越す場合，次の式に適合する。 近赤外波長域の日射反射率（％） ≧ 明度（Ｌ＊値） |
| 耐おもり落下性 |  |  | 合 格 | 割れ及びはがれが生じない。 |
| 鏡面光沢度（６０度） |  |  | 合 格 | ７０以上 |
| 耐酸性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐アルカリ性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐湿潤冷熱繰返し性 |  |  | 合 格 | 湿潤冷熱繰返しに耐える。 |
| 促進耐候性 | 照射時間 |  | 合 格 | １２００時間 |
|  | 観察項目 |  |  | 塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，かつ，白亜化の等級が１又は０である。 |
|  | 光沢保持率 |  |  | ８０％以上 |
| 付着性 |  |  | 合 格 | 分類１又は分類０である。 |
| 屋外暴露耐候性 |  |  | 合 格 | ２４ヶ月の暴露で塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，光沢保持率が４０％以上で，白亜化の等級が２，１又は０である。 |

Ｈ２４．３．

組成表・試験成績表

| 商品名 | トアスカイコートシャネツＳｉ |
| --- | --- |
| 規格 | ＪＰＭＳ２７：２００９ 耐候性屋根用塗料 |

| 組成 (スノーグレー) | 成 分 |  | ％（重量比） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ（主剤） | 着色顔料 体質顔料 シリコン変性アクリル樹脂 添加剤 溶剤 | １７．０ ３．５ ５３．５ ３．５ ９．０ |
|  | Ｂ（硬化剤） | イシアネート樹脂ワニス | １３．５ |
| Ａ：Ｂ＝１３：２ | 合 計 |  | １００．０ |

| 試験結果 |  |  | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  |  | 試験成績 | 品 質 |
| 容器の中での状態 |  |  | 合 格 | 硬い塊がなく一様な状態。 |
| 表面乾燥性 |  | ２３℃ | 合 格 | ８時間以内で表面乾燥する。 |
|  |  | ５℃ | 合 格 | ２４時間以内で表面乾燥する。 |
| 塗膜外観 |  |  | 合 格 | 正常である。 |
| 日射反射率 |  |  | 合 格 | 明度が４０．０以下の場合 近赤外波長域の日射反射率（％）が４０．０以上 明度が４０．０を越す場合，次の式に適合する。 近赤外波長域の日射反射率（％） ≧ 明度（Ｌ＊値） |
| 耐おもり落下性 |  |  | 合 格 | 割れ及びはがれが生じない。 |
| 鏡面光沢度（６０度） |  |  | 合 格 | ７０以上 |
| 耐酸性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐アルカリ性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐湿潤冷熱繰返し性 |  |  | 合 格 | 湿潤冷熱繰返しに耐える。 |
| 促進耐候性 | 照射時間 |  | 合 格 | １２００時間 |
|  | 観察項目 |  |  | 塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，かつ，白亜化の等級が１又は０である。 |
|  | 光沢保持率 |  |  | ８０％以上 |
| 付着性 |  |  | 合 格 | 分類１又は分類０である。 |
| 屋外暴露耐候性 |  |  | 合 格 | ２４ヶ月の暴露で塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，光沢保持率が４０％以上で，白亜化の等級が２，１又は０である。 |

Ｈ２４．３．

組成表・試験成績表

| 商品名 | トアスカイコートシャネツＳｉ |
| --- | --- |
| 規格 | ＪＰＭＳ２７：２００９ 耐候性屋根用塗料 |

| 組成 (スノーダークグレー) | 成 分 |  | ％（重量比） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ（主剤） | 着色顔料 体質顔料 シリコン変性アクリル樹脂 添加剤 溶剤 | １１．５ ９．５ ５３．０ ３．５ ９．０ |
|  | Ｂ（硬化剤） | イシアネート樹脂ワニス | １３．５ |
| Ａ：Ｂ＝１３：２ | 合 計 |  | １００．０ |

| 試験結果 |  |  | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  |  | 試験成績 | 品 質 |
| 容器の中での状態 |  |  | 合 格 | 硬い塊がなく一様な状態。 |
| 表面乾燥性 |  | ２３℃ | 合 格 | ８時間以内で表面乾燥する。 |
|  |  | ５℃ | 合 格 | ２４時間以内で表面乾燥する。 |
| 塗膜外観 |  |  | 合 格 | 正常である。 |
| 日射反射率 |  |  | 合 格 | 明度が４０．０以下の場合 近赤外波長域の日射反射率（％）が４０．０以上 明度が４０．０を越す場合，次の式に適合する。 近赤外波長域の日射反射率（％） ≧ 明度（Ｌ＊値） |
| 耐おもり落下性 |  |  | 合 格 | 割れ及びはがれが生じない。 |
| 鏡面光沢度（６０度） |  |  | 合 格 | ７０以上 |
| 耐酸性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐アルカリ性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐湿潤冷熱繰返し性 |  |  | 合 格 | 湿潤冷熱繰返しに耐える。 |
| 促進耐候性 | 照射時間 |  | 合 格 | １２００時間 |
|  | 観察項目 |  |  | 塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，かつ，白亜化の等級が１又は０である。 |
|  | 光沢保持率 |  |  | ８０％以上 |
| 付着性 |  |  | 合 格 | 分類１又は分類０である。 |
| 屋外暴露耐候性 |  |  | 合 格 | ２４ヶ月の暴露で塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，光沢保持率が４０％以上で，白亜化の等級が２，１又は０である。 |

Ｈ２４．３．

組成表・試験成績表

| 商品名 | トアスカイコートシャネツＳｉ |
| --- | --- |
| 規格 | ＪＰＭＳ２７：２００９ 耐候性屋根用塗料 |

| 組成 (スノーミッドグレー) | 成 分 |  | ％（重量比） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ（主剤） | 着色顔料 体質顔料 シリコン変性アクリル樹脂 添加剤 溶剤 | １３．５ ７．５ ５３．０ ３．５ ９．０ |
|  | Ｂ（硬化剤） | イシアネート樹脂ワニス | １３．５ |
| Ａ：Ｂ＝１３：２ | 合 計 |  | １００．０ |

| 試験結果 |  |  | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  |  | 試験成績 | 品 質 |
| 容器の中での状態 |  |  | 合 格 | 硬い塊がなく一様な状態。 |
| 表面乾燥性 |  | ２３℃ | 合 格 | ８時間以内で表面乾燥する。 |
|  |  | ５℃ | 合 格 | ２４時間以内で表面乾燥する。 |
| 塗膜外観 |  |  | 合 格 | 正常である。 |
| 日射反射率 |  |  | 合 格 | 明度が４０．０以下の場合 近赤外波長域の日射反射率（％）が４０．０以上 明度が４０．０を越す場合，次の式に適合する。 近赤外波長域の日射反射率（％） ≧ 明度（Ｌ＊値） |
| 耐おもり落下性 |  |  | 合 格 | 割れ及びはがれが生じない。 |
| 鏡面光沢度（６０度） |  |  | 合 格 | ７０以上 |
| 耐酸性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐アルカリ性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐湿潤冷熱繰返し性 |  |  | 合 格 | 湿潤冷熱繰返しに耐える。 |
| 促進耐候性 | 照射時間 |  | 合 格 | １２００時間 |
|  | 観察項目 |  |  | 塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，かつ，白亜化の等級が１又は０である。 |
|  | 光沢保持率 |  |  | ８０％以上 |
| 付着性 |  |  | 合 格 | 分類１又は分類０である。 |
| 屋外暴露耐候性 |  |  | 合 格 | ２４ヶ月の暴露で塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，光沢保持率が４０％以上で，白亜化の等級が２，１又は０である。 |

Ｈ２４．３．

組成表・試験成績表

| 商品名 | トアスカイコートシャネツＳｉ |
| --- | --- |
| 規格 | ＪＰＭＳ２７：２００９ 耐候性屋根用塗料 |

| 組成 (スノーブラック) | 成 分 |  | ％（重量比） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ（主剤） | 着色顔料 体質顔料 シリコン変性アクリル樹脂 添加剤 溶剤 | １０．５ １０．５ ５３．０ ３．５ ９．０ |
|  | Ｂ（硬化剤） | イシアネート樹脂ワニス | １３．５ |
| Ａ：Ｂ＝１３：２ | 合 計 |  | １００．０ |

| 試験結果 |  |  | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  |  | 試験成績 | 品 質 |
| 容器の中での状態 |  |  | 合 格 | 硬い塊がなく一様な状態。 |
| 表面乾燥性 |  | ２３℃ | 合 格 | ８時間以内で表面乾燥する。 |
|  |  | ５℃ | 合 格 | ２４時間以内で表面乾燥する。 |
| 塗膜外観 |  |  | 合 格 | 正常である。 |
| 日射反射率 |  |  | 合 格 | 明度が４０．０以下の場合 近赤外波長域の日射反射率（％）が４０．０以上 明度が４０．０を越す場合，次の式に適合する。 近赤外波長域の日射反射率（％） ≧ 明度（Ｌ＊値） |
| 耐おもり落下性 |  |  | 合 格 | 割れ及びはがれが生じない。 |
| 鏡面光沢度（６０度） |  |  | 合 格 | ７０以上 |
| 耐酸性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐アルカリ性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐湿潤冷熱繰返し性 |  |  | 合 格 | 湿潤冷熱繰返しに耐える。 |
| 促進耐候性 | 照射時間 |  | 合 格 | １２００時間 |
|  | 観察項目 |  |  | 塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，かつ，白亜化の等級が１又は０である。 |
|  | 光沢保持率 |  |  | ８０％以上 |
| 付着性 |  |  | 合 格 | 分類１又は分類０である。 |
| 屋外暴露耐候性 |  |  | 合 格 | ２４ヶ月の暴露で塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，光沢保持率が４０％以上で，白亜化の等級が２，１又は０である。 |

Ｈ２４．３．

組成表・試験成績表

| 商品名 | トアスカイコートシャネツＳｉ |
| --- | --- |
| 規格 | ＪＰＭＳ２７：２００９ 耐候性屋根用塗料 |

| 組成 (スノーホワイト) | 成 分 |  | ％（重量比） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ（主剤） | 着色顔料 シリコン変性アクリル樹脂 添加剤 溶剤 | ２０．０ ５３．５ ３．５ ９．５ |
|  | Ｂ（硬化剤） | イシアネート樹脂ワニス | １３．５ |
| Ａ：Ｂ＝１３：２ | 合 計 |  | １００．０ |

| 試験結果 |  |  | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  |  | 試験成績 | 品 質 |
| 容器の中での状態 |  |  | 合 格 | 硬い塊がなく一様な状態。 |
| 表面乾燥性 |  | ２３℃ | 合 格 | ８時間以内で表面乾燥する。 |
|  |  | ５℃ | 合 格 | ２４時間以内で表面乾燥する。 |
| 塗膜外観 |  |  | 合 格 | 正常である。 |
| 日射反射率 |  |  | 合 格 | 明度が４０．０以下の場合 近赤外波長域の日射反射率（％）が４０．０以上 明度が４０．０を越す場合，次の式に適合する。 近赤外波長域の日射反射率（％） ≧ 明度（Ｌ＊値） |
| 耐おもり落下性 |  |  | 合 格 | 割れ及びはがれが生じない。 |
| 鏡面光沢度（６０度） |  |  | 合 格 | ７０以上 |
| 耐酸性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐アルカリ性 |  |  | 合 格 | 異常がない。 |
| 耐湿潤冷熱繰返し性 |  |  | 合 格 | 湿潤冷熱繰返しに耐える。 |
| 促進耐候性 | 照射時間 |  | 合 格 | １２００時間 |
|  | 観察項目 |  |  | 塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，かつ，白亜化の等級が１又は０である。 |
|  | 光沢保持率 |  |  | ８０％以上 |
| 付着性 |  |  | 合 格 | 分類１又は分類０である。 |
| 屋外暴露耐候性 |  |  | 合 格 | ２４ヶ月の暴露で塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，試料の色差と見本品の色差との差が大きくなく，光沢保持率が４０％以上で，白亜化の等級が２，１又は０である。 |

Ｈ２４．３．