| 製品説明書 製品名 | エピライト＃１０００ＨＢ | №6-12 |
| --- | --- | --- |

| 適合規格 | 社内規格、ホルムアルデヒド放散等級 日本塗料工業会登録 T01096 Ｆ☆☆☆☆ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統 | 厚膜形エポキシ樹脂塗料 |  |  |  |  |  |  |
| 特長 | - 耐水性、耐塩水性が優れています。 - 厚膜に塗装できます。（１回塗りエアレスで最大２００μmまで厚塗り可能） - 腐食性雰囲気に優れた耐久性を示します。 - 耐化学薬品性、耐溶剤性が優れています。 |  |  |  |  |  |  |
| 推奨用途 | 橋梁、タンク、大型鋼構造物などの上塗り |  |  |  |  |  |  |
| 荷姿 | １８㎏セット【Ａ（主剤）：Ｂ（硬化剤）＝１５kg：３kg】 |  |  |  |  |  | 労働安全衛生規則による表示の種別 |
| 混合比 | Ａ（主剤）：Ｂ（硬化剤）＝５：１（重量比） |  |  |  |  |  | Ａ(主 剤）：ＳＤＳ参照 Ｂ(硬化剤）：ＳＤＳ参照 |
| 色相 | 白・淡彩色 |  |  |  |  |  |  |
| 乾燥時間 |  | ５℃ |  |  | ２３℃ | ３０℃ |  |
|  | 指触 | ８時間 |  |  | ３時間 | ２時間 |  |
|  | 硬化 | ４８時間 |  |  | １６時間 | １２時間 |  |
| 塗装間隔 | 下限 | ３日 |  |  | ２４時間 | １８時間 |  |
|  | 上限 | ３０日 |  |  | ３０日 | ３０日 | 消防法による表示 |
| 可使時間 |  | ８時間 |  |  | ５時間 | ３時間 | Ａ(主 剤)：第四類第一石油類 Ｂ(硬化剤)：第四類第一石油類 |
| 塗装方法 | エアレススプレー |  |  |  |  |  |  |
| 標準塗付量 | ６５０ｇ／㎡ |  |  |  |  |  | 有機溶剤中毒予防規則の種別 |
| 標準乾燥膜厚 | １５０μｍ |  |  |  |  |  | Ａ(主 剤)：第２種有機溶剤等 Ｂ(硬化剤)：第２種有機溶剤等 |
| ウェット膜厚 | ２７６μｍ |  |  |  |  |  |  |
| 希釈剤 | トアエポキシシンナー＃１０００ |  |  |  |  |  | 毒物および劇物取締法による表示 |
| 希釈率 | エアレス：５～１０％ |  |  |  |  |  | ― |
| 塗料密度 | １．３４ｇ／ml （混合物）（白） |  |  |  |  |  |  |
| 使用上の注意事項 | - 製品説明書に示された可使時間を厳守してください。 - エポキシ樹脂塗料の取扱基準により注意して取り扱ってください。 - 塗料缶に表示している安全衛生上の注意事項を確認の上、ご使用ください。 - 引火点、発火点、爆発限界等は、ＳＤＳをご参照ください。 |  |  |  |  |  |  |
| エアレス塗装条件 | 吐出圧：１０～１５ＭＰａ |  |  |  |  |  | チップNo.: １６３－５１９、６２１ |
|  | ノズルチップ流出量（ｍｌ／ｍｉｎ）：１２００～１４００ |  |  |  |  |  |  |
| 適合する主な 下塗塗料および 上塗塗料 | 下 塗 |  | エピライト＃１０００プライマー、エピライト＃２０００ＨＢプライマー |  |  |  |  |
|  | 上 塗 |  |  |  |  |  |  |
| ＴＯＨＰＥ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ２０２３．７ |  |  |  |

組成表・試験成績表

株式会社　トウペ

| 商品名 | エピライト＃１０００ＨＢ |
| --- | --- |
| 規格 | 社内規格 |

| 組成 （白） | 成分 |  | ％（重量比） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ（主剤） Ｂ（硬化剤） | 着色顔料 体質顔料 エポキシ樹脂ワニス 安定剤 溶剤 変性ポリアミドアミン樹脂ワニス | １５．０ ２１．５ ３３．０ ２．０ １２．０ １６．５ |  |
|  | 合計 |  | １００．０ |  |

| 試験結果 |  | 下記数値は実績値に基づいた標準値です |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  | 結 果 | 規格 |
|  | 容器の中での状態 | 合 格 | 主剤・硬化剤ともにかき混ぜたとき堅い塊がなくて一様になるものとする。 |
|  | 乾燥時間（ｈ） | 合 格 | １６以下 |
|  | 塗装作業性 | 合 格 | 塗装作業に支障があってはならない。 |
|  | 塗膜の外観 | 合 格 | 塗膜の外観が正常であるものとする。 |
|  | ポットライフ（ｈ） | 合 格 | ５時間で使用できるものとする。 |
|  | たるみ性 | 合 格 | たるみがあってはならない。 |
|  | 上塗り適合性 | 合 格 | 上塗りに支障があってはならない。 |
|  | 耐衝撃性 | 合 格 | 衝撃によって割れ・はがれができないものとする。 |
|  | 付着性 | 合 格 | 分類１以下 |
|  | 耐アルカリ性 | 合 格 | アルカリに浸したとき異常がないものとする。 |
|  | 耐揮発油性 | 合 格 | 試験用揮発油に浸したとき異常がないものとする。 |
|  | 混合塗料中の 加熱残分（％） | ７１ | ５５以上 |
|  | 屋外暴露耐候性 | 合 格 | ２年間の試験で塗膜にさび・膨れ・割れ・はがれがないものとする。 |
|  | この数値は、参考であり保証するものでは有りません。 |  |  |

２０２３．７