フロアーメイト杜 SS-1117

| 適合規格 | Ｆ☆☆☆☆（Ｔ０１１５１） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統 | 水系２液反応形ポリウレタン樹脂塗料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特長 | １）肉持ち感を有する塗膜を形成します（弱溶剤形ウレタン樹脂塗料に匹敵）。 ２）高い光沢・鮮映性を有する塗膜を形成します（弱溶剤形ウレタン樹脂塗料に匹敵）。 「ただし１）２）の特長を発揮するには電動器具による十分な攪拌が必要です。」 ３）臭いが穏やかです。ほとんど溶剤臭はありません。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 推奨用途 | 建物屋内外の床 |  |  |  |  |  |  |  |
| 荷姿 | １６kgセット、４kgセット |  |  |  |  |  |  | 労働安全衛生法による表示の種別 |
| 混合比 | Ａ：Ｂ＝１４：２ |  |  |  |  |  |  | 【Ａ 液】 –––––––––––––––––––– 【Ｂ 液】 イソシアネート |
| 色相 | ９色（フロアーメイト標準見本） 他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可使時間 | １０℃ |  |  | ２３℃ |  | ３０℃ |  |  |
|  | ８時間 |  |  | ８時間 |  | ４時間 |  |  |
| 乾燥時間 |  | １０℃ |  |  | ２３℃ |  | ３０℃ |  |
|  | 指触 | ２時間 |  |  | １時間 |  | ０．５時間 |  |
|  | 硬化 | １８時間 |  |  | ８時間 |  | ４時間 |  |
| 塗装間隔（２３℃） | 下限 ３ 時間 上限 ７ 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 標準塗付量 （kg／㎡／回） | は け、ローラー ０.１５～０.１７ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1６ｋｇセット当たり 約 １１０㎡（１回塗り） |  |  |  |  |  |  |  |
| 標準乾燥膜厚 | ３０ μｍ／回 |  |  |  |  |  |  |  |
| 塗装方法 | はけ、ローラー |  |  |  |  |  |  | 有機溶剤中毒予防規則の種別 |
| 希釈剤 | 上水 |  |  |  |  |  |  | 【Ａ 液】 【Ｂ 液】 |
| 希釈率 | ローラー ５ ～ １５ ％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵安定性 | ６ヵ月（混合前） |  |  |  |  |  |  | 毒物および劇物取締法による表示 |
| 消防法による表示 | Ａ 液： 非危険物 Ｂ 液： 指定可燃物 |  |  |  |  |  |  | –––––––––––––––––––– |
| 塗装上の注意 | １．電動器具による十分な攪拌を必ず行ってください（目安は３分）。棒などによる攪拌では所定の外観が得られません。 ２．製品説明書に示された可使時間を厳守してください。可使時間を越えた場合は物性の低下が起こります。 ３．塗装中、乾燥中ともによく換気してください。 ４．気温５℃以下・湿度８５％以上での塗装は避けてください。 ５．混合後は必ず蓋をして、直射日光の当たらないところにおいてください。 ６．塗料缶に表示している安全衛生上の注意事項を確認の上、ご使用ください。 ７．下地旧塗膜が弱溶剤形ウレタン樹脂床用塗料には付着しませんのでご注意下さい。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 適合する主な 下塗塗料 | 下塗塗料：フロアーメイトエポキシシーラー， フロアーメイト油面シーラー |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ｈ２２．４． |  |  |  |  |  |

組成表・試験成績表

| 商品名 | フロアーメイト杜 |
| --- | --- |
| 規格 | 社 内 規 格 |

| 組成 | 成 分 |  | ％（重量比） |
| --- | --- | --- | --- |
| （№１１ 白） | Ａ | 着色顔料 特殊アクリル系樹脂ワニス 添加剤 水 | ２３．０ ５３．０ ４．０ ７．５ |
|  | Ｂ | イソシアネート樹脂ワニス | １２．５ |
| Ａ：Ｂ＝１４：２ | 合 計 |  | １００．０ |

| 試験結果 |  | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  | 試験成績 | 規 格 |
|  | 容器の中での状態 | 合 格 | 主剤，硬化剤ともかき混ぜたとき，堅い塊がなくて一様になるものとする。 |
|  | 乾燥時間 | 合 格 | １以内 |
|  | ポットライフ | 合 格 | ２３℃で５時間以上。 |
|  | 塗膜の外観 | 合 格 | 塗膜の外観が正常であるものとする。 |
|  | 塗装作業性 | 合 格 | はけ，ローラー塗り作業に支障があってはならない。 |
|  | 鏡面光沢度（６０度） | ８３ | ８０以上（ガラス板塗装、６ミルアプリケーター） |
|  | 耐水性 | 合 格 | 水に７日間浸しても異常があってはならない。 |
|  | 耐アルカリ性 | 合 格 | ５％水酸化ナトリウム溶液に７日間浸しても異常があってはならない。 |
|  | 耐衝撃性 | 合 格 | デュポン式 １／２インチ、５００ｇ×５０ｃｍ |
|  | 耐摩耗性 | 合 格 | 摩耗輪 CS-17、荷重５００ｇ×２、１００回転条件で３０ｍｇ以下 |

Ｈ２１．４．

組成表・試験成績表

| 商品名 | フロアーメイト杜 |
| --- | --- |
| 規格 | 社 内 規 格 |

| 組成 | 成 分 |  | ％（重量比） |
| --- | --- | --- | --- |
| （№１ 深緑） | Ａ | 着色顔料 体質顔料 特殊アクリル系樹脂ワニス 添加剤 水 | ４．０ １４．０ ５３．０ ６．０ １０．５ |
|  | Ｂ | イソシアネート樹脂ワニス | １２．５ |
| Ａ：Ｂ＝１４：２ | 合 計 |  | １００．０ |

| 試験結果 |  | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  | 試験成績 | 規 格 |
|  | 容器の中での状態 | 合 格 | 主剤，硬化剤ともかき混ぜたとき，堅い塊がなくて一様になるものとする。 |
|  | 乾燥時間 | 合 格 | １以内 |
|  | ポットライフ | 合 格 | ２３℃で５時間以上。 |
|  | 塗膜の外観 | 合 格 | 塗膜の外観が正常であるものとする。 |
|  | 塗装作業性 | 合 格 | はけ，ローラー塗り作業に支障があってはならない。 |
|  | 鏡面光沢度（６０度） | ８３ | ８０以上（ガラス板塗装、６ミルアプリケーター） |
|  | 耐水性 | 合 格 | 水に７日間浸しても異常があってはならない。 |
|  | 耐アルカリ性 | 合 格 | ５％水酸化ナトリウム溶液に７日間浸しても異常があってはならない。 |
|  | 耐衝撃性 | 合 格 | デュポン式 １／２インチ、５００ｇ×５０ｃｍ |
|  | 耐摩耗性 | 合 格 | 摩耗輪 CS-17、荷重５００ｇ×２、１００回転条件で３０ｍｇ以下 |

Ｈ２１．４．

組成表・試験成績表

| 商品名 | フロアーメイト杜 |
| --- | --- |
| 規格 | 社 内 規 格 |

| 組成 | 成 分 |  | ％（重量比） |
| --- | --- | --- | --- |
| （№２ 黄緑） | Ａ | 着色顔料 体質顔料 特殊アクリル系樹脂ワニス 添加剤 水 | ５．０ １３．０ ５３．０ ６．０ １０．５ |
|  | Ｂ | イソシアネート樹脂ワニス | １２．５ |
| Ａ：Ｂ＝１４：２ | 合 計 |  | １００．０ |

| 試験結果 |  | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  | 試験成績 | 規 格 |
|  | 容器の中での状態 | 合 格 | 主剤，硬化剤ともかき混ぜたとき，堅い塊がなくて一様になるものとする。 |
|  | 乾燥時間 | 合 格 | １以内 |
|  | ポットライフ | 合 格 | ２３℃で５時間以上。 |
|  | 塗膜の外観 | 合 格 | 塗膜の外観が正常であるものとする。 |
|  | 塗装作業性 | 合 格 | はけ，ローラー塗り作業に支障があってはならない。 |
|  | 鏡面光沢度（６０度） | ８３ | ８０以上（ガラス板塗装、６ミルアプリケーター） |
|  | 耐水性 | 合 格 | 水に７日間浸しても異常があってはならない。 |
|  | 耐アルカリ性 | 合 格 | ５％水酸化ナトリウム溶液に７日間浸しても異常があってはならない。 |
|  | 耐衝撃性 | 合 格 | デュポン式 １／２インチ、５００ｇ×５０ｃｍ |
|  | 耐摩耗性 | 合 格 | 摩耗輪 CS-17、荷重５００ｇ×２、１００回転条件で３０ｍｇ以下 |

Ｈ２１．４．

組成表・試験成績表

| 商品名 | フロアーメイト杜 |
| --- | --- |
| 規格 | 社 内 規 格 |

| 組成 | 成 分 |  | ％（重量比） |
| --- | --- | --- | --- |
| （№３ 若草） | Ａ | 着色顔料 体質顔料 特殊アクリル系樹脂ワニス 添加剤 水 | ６．０ １３．０ ５３．０ ６．０ ９．５ |
|  | Ｂ | イソシアネート樹脂ワニス | １２．５ |
| Ａ：Ｂ＝１４：２ | 合 計 |  | １００．０ |

| 試験結果 |  | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  | 試験成績 | 規 格 |
|  | 容器の中での状態 | 合 格 | 主剤，硬化剤ともかき混ぜたとき，堅い塊がなくて一様になるものとする。 |
|  | 乾燥時間 | 合 格 | １以内 |
|  | ポットライフ | 合 格 | ２３℃で５時間以上。 |
|  | 塗膜の外観 | 合 格 | 塗膜の外観が正常であるものとする。 |
|  | 塗装作業性 | 合 格 | はけ，ローラー塗り作業に支障があってはならない。 |
|  | 鏡面光沢度（６０度） | ８３ | ８０以上（ガラス板塗装、６ミルアプリケーター） |
|  | 耐水性 | 合 格 | 水に７日間浸しても異常があってはならない。 |
|  | 耐アルカリ性 | 合 格 | ５％水酸化ナトリウム溶液に７日間浸しても異常があってはならない。 |
|  | 耐衝撃性 | 合 格 | デュポン式 １／２インチ、５００ｇ×５０ｃｍ |
|  | 耐摩耗性 | 合 格 | 摩耗輪 CS-17、荷重５００ｇ×２、１００回転条件で３０ｍｇ以下 |

Ｈ２１．４．

組成表・試験成績表

| 商品名 | フロアーメイト杜 |
| --- | --- |
| 規格 | 社 内 規 格 |

| 組成 | 成 分 |  | ％（重量比） |
| --- | --- | --- | --- |
| （№５ うす茶色） | Ａ | 着色顔料 体質顔料 特殊アクリル系樹脂ワニス 添加剤 水 | １０．０ ９．０ ５３．０ ５．０ １０．５ |
|  | Ｂ | イソシアネート樹脂ワニス | １２．５ |
| Ａ：Ｂ＝１４：２ | 合 計 |  | １００．０ |

| 試験結果 |  | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  | 試験成績 | 規 格 |
|  | 容器の中での状態 | 合 格 | 主剤，硬化剤ともかき混ぜたとき，堅い塊がなくて一様になるものとする。 |
|  | 乾燥時間 | 合 格 | １以内 |
|  | ポットライフ | 合 格 | ２３℃で５時間以上。 |
|  | 塗膜の外観 | 合 格 | 塗膜の外観が正常であるものとする。 |
|  | 塗装作業性 | 合 格 | はけ，ローラー塗り作業に支障があってはならない。 |
|  | 鏡面光沢度（６０度） | ８３ | ８０以上（ガラス板塗装、６ミルアプリケーター） |
|  | 耐水性 | 合 格 | 水に７日間浸しても異常があってはならない。 |
|  | 耐アルカリ性 | 合 格 | ５％水酸化ナトリウム溶液に７日間浸しても異常があってはならない。 |
|  | 耐衝撃性 | 合 格 | デュポン式 １／２インチ、５００ｇ×５０ｃｍ |
|  | 耐摩耗性 | 合 格 | 摩耗輪 CS-17、荷重５００ｇ×２、１００回転条件で３０ｍｇ以下 |

Ｈ２１．４．

組成表・試験成績表

| 商品名 | フロアーメイト杜 |
| --- | --- |
| 規格 | 社 内 規 格 |

| 組成 | 成 分 |  | ％（重量比） |
| --- | --- | --- | --- |
| （№１０ ねずみ色） | Ａ | 着色顔料 体質顔料 特殊アクリル系樹脂ワニス 添加剤 水 | １５．０ ５．０ ５３．０ ５．０ ９．５ |
|  | Ｂ | イソシアネート樹脂ワニス | １２．５ |
| Ａ：Ｂ＝１４：２ | 合 計 |  | １００．０ |

| 試験結果 |  | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  | 試験成績 | 規 格 |
|  | 容器の中での状態 | 合 格 | 主剤，硬化剤ともかき混ぜたとき，堅い塊がなくて一様になるものとする。 |
|  | 乾燥時間 | 合 格 | １以内 |
|  | ポットライフ | 合 格 | ２３℃で５時間以上。 |
|  | 塗膜の外観 | 合 格 | 塗膜の外観が正常であるものとする。 |
|  | 塗装作業性 | 合 格 | はけ，ローラー塗り作業に支障があってはならない。 |
|  | 鏡面光沢度（６０度） | ８３ | ８０以上（ガラス板塗装、６ミルアプリケーター） |
|  | 耐水性 | 合 格 | 水に７日間浸しても異常があってはならない。 |
|  | 耐アルカリ性 | 合 格 | ５％水酸化ナトリウム溶液に７日間浸しても異常があってはならない。 |
|  | 耐衝撃性 | 合 格 | デュポン式 １／２インチ、５００ｇ×５０ｃｍ |
|  | 耐摩耗性 | 合 格 | 摩耗輪 CS-17、荷重５００ｇ×２、１００回転条件で３０ｍｇ以下 |

Ｈ２１．４．

組成表・試験成績表

| 商品名 | フロアーメイト杜 |
| --- | --- |
| 規格 | 社 内 規 格 |

| 組成 | 成 分 |  | ％（重量比） |
| --- | --- | --- | --- |
| （№１３ アイボリー） | Ａ | 着色顔料 体質顔料 特殊アクリル系樹脂ワニス 添加剤 水 | １２．０ ８．０ ５３．０ ５．０ ９．５ |
|  | Ｂ | イソシアネート樹脂ワニス | １２．５ |
| Ａ：Ｂ＝１４：２ | 合 計 |  | １００．０ |

| 試験結果 |  | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  | 試験成績 | 規 格 |
|  | 容器の中での状態 | 合 格 | 主剤，硬化剤ともかき混ぜたとき，堅い塊がなくて一様になるものとする。 |
|  | 乾燥時間 | 合 格 | １以内 |
|  | ポットライフ | 合 格 | ２３℃で５時間以上。 |
|  | 塗膜の外観 | 合 格 | 塗膜の外観が正常であるものとする。 |
|  | 塗装作業性 | 合 格 | はけ，ローラー塗り作業に支障があってはならない。 |
|  | 鏡面光沢度（６０度） | ８３ | ８０以上（ガラス板塗装、６ミルアプリケーター） |
|  | 耐水性 | 合 格 | 水に７日間浸しても異常があってはならない。 |
|  | 耐アルカリ性 | 合 格 | ５％水酸化ナトリウム溶液に７日間浸しても異常があってはならない。 |
|  | 耐衝撃性 | 合 格 | デュポン式 １／２インチ、５００ｇ×５０ｃｍ |
|  | 耐摩耗性 | 合 格 | 摩耗輪 CS-17、荷重５００ｇ×２、１００回転条件で３０ｍｇ以下 |

Ｈ２１．４．

組成表・試験成績表

| 商品名 | フロアーメイト杜 |
| --- | --- |
| 規格 | 社 内 規 格 |

| 組成 | 成 分 |  | ％（重量比） |
| --- | --- | --- | --- |
| （№１４ ｽﾊﾟﾆｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ） | Ａ | 着色顔料 体質顔料 特殊アクリル系樹脂ワニス 添加剤 水 | ４．０ １４．０ ５４．０ ６．０ ９．５ |
|  | Ｂ | イソシアネート樹脂ワニス | １２．５ |
| Ａ：Ｂ＝１４：２ | 合 計 |  | １００．０ |

| 試験結果 |  | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  | 試験成績 | 規 格 |
|  | 容器の中での状態 | 合 格 | 主剤，硬化剤ともかき混ぜたとき，堅い塊がなくて一様になるものとする。 |
|  | 乾燥時間 | 合 格 | １以内 |
|  | ポットライフ | 合 格 | ２３℃で５時間以上。 |
|  | 塗膜の外観 | 合 格 | 塗膜の外観が正常であるものとする。 |
|  | 塗装作業性 | 合 格 | はけ，ローラー塗り作業に支障があってはならない。 |
|  | 鏡面光沢度（６０度） | ８３ | ８０以上（ガラス板塗装、６ミルアプリケーター） |
|  | 耐水性 | 合 格 | 水に７日間浸しても異常があってはならない。 |
|  | 耐アルカリ性 | 合 格 | ５％水酸化ナトリウム溶液に７日間浸しても異常があってはならない。 |
|  | 耐衝撃性 | 合 格 | デュポン式 １／２インチ、５００ｇ×５０ｃｍ |
|  | 耐摩耗性 | 合 格 | 摩耗輪 CS-17、荷重５００ｇ×２、１００回転条件で３０ｍｇ以下 |

Ｈ２１．４．

組成表・試験成績表

| 商品名 | フロアーメイト杜 |
| --- | --- |
| 規格 | 社 内 規 格 |

| 組成 | 成 分 |  | ％（重量比） |
| --- | --- | --- | --- |
| （№１５ ﾀｲﾙﾌﾞﾗｳﾝ） | Ａ | 着色顔料 体質顔料 特殊アクリル系樹脂ワニス 添加剤 水 | ７．０ １１．０ ５４．０ ６．０ ９．５ |
|  | Ｂ | イソシアネート樹脂ワニス | １２．５ |
| Ａ：Ｂ＝１４：２ | 合 計 |  | １００．０ |

| 試験結果 |  | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  | 試験成績 | 規 格 |
|  | 容器の中での状態 | 合 格 | 主剤，硬化剤ともかき混ぜたとき，堅い塊がなくて一様になるものとする。 |
|  | 乾燥時間 | 合 格 | １以内 |
|  | ポットライフ | 合 格 | ２３℃で５時間以上。 |
|  | 塗膜の外観 | 合 格 | 塗膜の外観が正常であるものとする。 |
|  | 塗装作業性 | 合 格 | はけ，ローラー塗り作業に支障があってはならない。 |
|  | 鏡面光沢度（６０度） | ８３ | ８０以上（ガラス板塗装、６ミルアプリケーター） |
|  | 耐水性 | 合 格 | 水に７日間浸しても異常があってはならない。 |
|  | 耐アルカリ性 | 合 格 | ５％水酸化ナトリウム溶液に７日間浸しても異常があってはならない。 |
|  | 耐衝撃性 | 合 格 | デュポン式 １／２インチ、５００ｇ×５０ｃｍ |
|  | 耐摩耗性 | 合 格 | 摩耗輪 CS-17、荷重５００ｇ×２、１００回転条件で３０ｍｇ以下 |

Ｈ２１．４．

組成表・試験成績表

| 商品名 | フロアーメイト杜 |
| --- | --- |
| 規格 | 社 内 規 格 |

| 組成 | 成 分 |  | ％（重量比） |
| --- | --- | --- | --- |
| （№１6 ライトグレー） | Ａ | 着色顔料 体質顔料 特殊アクリル系樹脂ワニス 添加剤 水 | ２１．０ ２．０ ５３．０ ４．０ ７．５ |
|  | Ｂ | イソシアネート樹脂ワニス | １２．５ |
| Ａ：Ｂ＝１４：２ | 合 計 |  | １００．０ |

| 試験結果 |  | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  | 試験成績 | 規 格 |
|  | 容器の中での状態 | 合 格 | 主剤，硬化剤ともかき混ぜたとき，堅い塊がなくて一様になるものとする。 |
|  | 乾燥時間 | 合 格 | １以内 |
|  | ポットライフ | 合 格 | ２３℃で５時間以上。 |
|  | 塗膜の外観 | 合 格 | 塗膜の外観が正常であるものとする。 |
|  | 塗装作業性 | 合 格 | はけ，ローラー塗り作業に支障があってはならない。 |
|  | 鏡面光沢度（６０度） | ８３ | ８０以上（ガラス板塗装、６ミルアプリケーター） |
|  | 耐水性 | 合 格 | 水に７日間浸しても異常があってはならない。 |
|  | 耐アルカリ性 | 合 格 | ５％水酸化ナトリウム溶液に７日間浸しても異常があってはならない。 |
|  | 耐衝撃性 | 合 格 | デュポン式 １／２インチ、５００ｇ×５０ｃｍ |
|  | 耐摩耗性 | 合 格 | 摩耗輪 CS-17、荷重５００ｇ×２、１００回転条件で３０ｍｇ以下 |

Ｈ２１．４．