| 製品説明書 製品名 | タイトプライマー＃１００冬期用 | №6-05 |
| --- | --- | --- |

| 適合規格 | JIS K 5551 C種2号、鋼道路橋標準B、NEXCO P-08B、SDK P-414B、HDK P-15、NES P-117B、FKD P-15B、東京都 517-1B、 ホルムアルデヒド放散等級 日本塗料工業会登録 T01071 Ｆ☆☆☆☆ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統 | 変性エポキシ樹脂塗料下塗（低温用） |  |  |  |  |  |  |  |
| 特長 | - 油性、フタル酸樹脂系、塩化ゴム系旧塗膜の上にも塗装できます。 - ２種ケレンに適応できます。 - 耐水性、耐塩水性、耐化学薬品性が優れています。 - 防錆性が優れています。 - 作業性が良い。、 - 無公害防錆顔料を使用しています。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 推奨用途 | - 橋梁、タンク、大型鋼構造物の塗替え用下塗り - 化学工場などの腐食性ガス発生雰囲気のプラント、建屋の下塗り |  |  |  |  |  |  |  |
| 荷姿 | １８㎏セット【Ａ（主剤）：Ｂ（硬化剤）＝14.4kg:3.6kg】 |  |  |  |  |  |  | 労働安全衛生規則による表示の種別 |
| 混合比 | Ａ（主剤）：Ｂ（硬化剤）＝４：１（重量比） |  |  |  |  |  |  | Ａ(主 剤）：ＳＤＳ参照 Ｂ(硬化剤）：ＳＤＳ参照 |
| 色相 | 赤さび色・白・グレー |  |  |  |  |  |  |  |
| 乾燥時間 |  | ５℃ |  |  | １０℃ |  | ２３℃ |  |
|  | 指触 | １時間 |  |  | ４０分 |  | ２０分 |  |
|  | 硬化 | １６時間 |  |  | １２時間 |  | ８時間 |  |
| 塗装間隔 | 下限 | ２日 |  |  | ３６時間 |  | ２４時間 |  |
|  | 上限 | ３０日 |  |  | ３０日 |  | ３０日 | 消防法による表示 |
| 可使時間 |  | ５時間 |  |  | ３時間 |  | ２時間 | Ａ(主 剤)：第四類第二石油類 Ｂ(硬化剤)：第四類第二石油類 |
| 塗装方法 | エアレス |  |  |  |  | はけ・ローラー |  |  |
| 標準塗付量 | ３００ｇ／㎡ |  |  |  |  | ２４０ｇ／㎡ |  | 有機溶剤中毒予防規則の種別 |
| 標準乾燥膜厚 | ６０μｍ |  |  |  |  | ６０μｍ |  | Ａ(主 剤)：第２種有機溶剤等 Ｂ(硬化剤)：第２種有機溶剤等 |
| ウェット膜厚 | １１７μｍ |  |  |  |  | １１７μｍ |  |  |
| 希釈剤 | タイトプライマーシンナー |  |  |  |  |  |  | 毒物および劇物取締法による表示 |
| 希釈率 | エアレス：０～１０％ はけ・ﾛｰﾗｰ：０～５％ |  |  |  |  |  |  | ― |
| 塗料密度 | １．４０ｇ／ml （混合物）（赤さび色） |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用上の注意事項 | - エポキシ樹脂塗料の取扱基準により注意して取り扱ってください。 - 浮きさびおよび劣化旧塗膜は完全に除去してください。 - 活膜部は残し浮いている塗膜は完全に除去してください。 - 塗料缶に表示している安全衛生上の注意事項を確認の上、ご使用ください。 - 引火点、発火点、爆発限界等は、ＳＤＳをご参照ください。 |  |  |  |  |  |  |  |
| エアレス塗装条件 | 吐出圧：１０～１５ＭＰａ |  |  |  |  |  |  | チップNo.: １６３－５１７、５１９ |
|  | ノズルチップ流出量（ｍｌ／ｍｉｎ）：１０００～１４００ |  |  |  |  |  |  |  |
| 適合する主な 下塗塗料および 上塗塗料 | 下 塗 |  | ガルヴァー＃８００、ガルヴァー＃８００ＨＢ、ガルヴァー＃４００、ガルヴァー＃４００ＨＢ |  |  |  |  |  |
|  | 上 塗 |  | エピライト＃１０００中塗、ダルト＃１０００中塗Ｅ、ニューガーメット＃５０００中塗Ｅ |  |  |  |  |  |
| ＴＯＨＰＥ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ｒ５.１１ |  |  |  |  |

組成表・試験成績表

株式会社　トウペ

| 商品名 | タイトプライマー＃１００冬期用 |
| --- | --- |
| 規格 | ＪＩＳ Ｋ ５５５１ Ｃ種２号 |

| 組成 （赤さび色） | 成分 |  | ％（重量比） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ（主剤） Ｂ（硬化剤） | 着色顔料 体質顔料・防錆顔料 エポキシ樹脂ワニス 安定剤 溶剤 特殊変性ポリアミドアミン樹脂ワニス | ９．０ ３５．０ ２１．０ ５．０ １０．０ ２０．０ |  |
|  | 合計 |  | １００．０ |  |

| 試験結果 |  | 下記数値は実績値に基づいた標準値です |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  | 結 果 | 規格 |
|  | 容器の中の状態 | 合 格 | かき混ぜたとき，堅い塊がなくて一様になる。 |
|  | 半硬化乾燥性 | 合 格 | 半硬化乾燥している。 |
|  | 塗装作業性 | 合 格 | 支障がない。 |
|  | 塗膜の外観 | 合 格 | 正常である。 |
|  | ポットライフ（ｈ） | 合 格 | 規定時間後、使用出来る。 |
|  | たるみ性 | 合 格 | たるみがない。 |
|  | 上塗り適合性 | 合 格 | 支障がない。 |
|  | 耐衝撃性 | 合 格 | 割れ及びはがれがない。 |
|  | 付着性 | 合 格 | 分類１又は分類０ |
|  | 耐熱性 | 合 格 | 外観が正常である。試験後の付着性試験で分類２，分類１又は分類０ |
|  | サイクル腐食性 | 合 格 | さび，膨れ，割れ及びはがれがない。 |
|  | 塗膜中の鉛の定量 （質量分率％） | 合 格 | ０．０６以下 |
|  | 塗膜中のｸﾛﾑの定量 （質量分率％） | 合 格 | ０．０３以下 |
|  | 屋外暴露耐候性 | 合 格 | さび・膨れ・割れ・はがれがないものとする。 |

Ｈ２８．１

組成表・試験成績表

株式会社　トウペ

| 商品名 | タイトプライマー＃１００冬期用 |
| --- | --- |
| 規格 | ＪＩＳ Ｋ ５５５１ Ｃ種２号 |

| 組成 （白） | 成分 |  | ％（重量比） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ（主剤） Ｂ（硬化剤） | 着色顔料 体質顔料・防錆顔料 エポキシ樹脂ワニス 安定剤 溶剤 特殊変性ポリアミドアミン樹脂ワニス | １５．０ ２９．０ ２１．０ ５．０ １０．０ ２０．０ |  |
|  | 合計 |  | １００．０ |  |

| 試験結果 |  | 下記数値は実績値に基づいた標準値です |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  | 結 果 | 規格 |
|  | 容器の中の状態 | 合 格 | かき混ぜたとき，堅い塊がなくて一様になる。 |
|  | 半硬化乾燥性 | 合 格 | 半硬化乾燥している。 |
|  | 塗装作業性 | 合 格 | 支障がない。 |
|  | 塗膜の外観 | 合 格 | 正常である。 |
|  | ポットライフ（ｈ） | 合 格 | 規定時間後、使用出来る。 |
|  | たるみ性 | 合 格 | たるみがない。 |
|  | 上塗り適合性 | 合 格 | 支障がない。 |
|  | 耐衝撃性 | 合 格 | 割れ及びはがれがない。 |
|  | 付着性 | 合 格 | 分類１又は分類０ |
|  | 耐熱性 | 合 格 | 外観が正常である。試験後の付着性試験で分類２，分類１又は分類０ |
|  | サイクル腐食性 | 合 格 | さび，膨れ，割れ及びはがれがない。 |
|  | 塗膜中の鉛の定量 （質量分率％） | 合 格 | ０．０６以下 |
|  | 塗膜中のｸﾛﾑの定量 （質量分率％） | 合 格 | ０．０３以下 |
|  | 屋外暴露耐候性 | 合 格 | さび・膨れ・割れ・はがれがないものとする。 |

Ｈ２８．１

組成表・試験成績表

株式会社　トウペ

| 商品名 | タイトプライマー＃１００冬期用 |
| --- | --- |
| 規格 | ＪＩＳ Ｋ ５５５１ Ｃ種２号 |

| 組成 （グレー） | 成分 |  | ％（重量比） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ（主剤） Ｂ（硬化剤） | 着色顔料 体質顔料・防錆顔料 エポキシ樹脂ワニス 安定剤 溶剤 特殊変性ポリアミドアミン樹脂ワニス | １２．０ ３２．０ ２１．０ ５．０ １０．０ ２０．０ |  |
|  | 合計 |  | １００．０ |  |

| 試験結果 |  | 下記数値は実績値に基づいた標準値です |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  | 結 果 | 規格 |
|  | 容器の中の状態 | 合 格 | かき混ぜたとき，堅い塊がなくて一様になる。 |
|  | 半硬化乾燥性 | 合 格 | 半硬化乾燥している。 |
|  | 塗装作業性 | 合 格 | 支障がない。 |
|  | 塗膜の外観 | 合 格 | 正常である。 |
|  | ポットライフ（ｈ） | 合 格 | 規定時間後、使用出来る。 |
|  | たるみ性 | 合 格 | たるみがない。 |
|  | 上塗り適合性 | 合 格 | 支障がない。 |
|  | 耐衝撃性 | 合 格 | 割れ及びはがれがない。 |
|  | 付着性 | 合 格 | 分類１又は分類０ |
|  | 耐熱性 | 合 格 | 外観が正常である。試験後の付着性試験で分類２，分類１又は分類０ |
|  | サイクル腐食性 | 合 格 | さび，膨れ，割れ及びはがれがない。 |
|  | 塗膜中の鉛の定量 （質量分率％） | 合 格 | ０．０６以下 |
|  | 塗膜中のｸﾛﾑの定量 （質量分率％） | 合 格 | ０．０３以下 |
|  | 屋外暴露耐候性 | 合 格 | さび・膨れ・割れ・はがれがないものとする。 |

Ｈ２８．１